采购需求

1、项目概况

三原高新区排水主管道项目设计起点为208省道，设计终点为清河出水口，全长17644米，管径d500-d1650mm。

2、工作内容

按国家规定对工程质量涉及内容进行专项检测并提交正式检测报告成果。

3、技术标准及服务质量要求

满足国家、行业、地方现行标准及工程质量检测相关文件等要求。

4、成果文件要求

检测报告需经检测人员、审核人员、检测机构法定代表人或者其授权的签字人等签署，并加盖检测专用章后提交给委托人。

检测报告中应当包括检测项目代表数量（批次）、检测依据、检测场所地址、检测数据、检测结果、见证人员单位及姓名等相关信息。

5、三原高新区排水主管道项目计划工程检测清单

| 序号 | 检测项目 | 检测参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碎石 | 颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状含量、压碎指标 | 组 | 20 |
| 2 | 砂 | 颗粒级配、含泥量、泥块含量、含水率 | 组 | 15 |
| 3 | 水泥 | 安定性、凝结时间、胶砂强度（3d\28d）、标准稠度用水量 | 组 | 20 |
| 4 | 素土 | 标准击实 | 组 | 9 |
| 5 | 素土 | 液限、塑限、CBR、天然含水量 | 组 | 9 |
| 6 | 砂 | 重型击实 | 组 | 4 |
| 7 | 压实度 | 压实度 | 点 | 2500 |
| 8 | 3:7灰土 | 标准击实 | 组 | 4 |
| 9 | 灰剂量标准曲线 | 灰剂量标准 | 组 | 4 |
| 10 | 灰剂量 | 含灰量 | 组 | 500 |
| 11 | 石灰 | 有效氧化钙、氧化镁 | 组 | 50 |
| 12 | 混凝土配合比 | 配合比设计 | 组 | 6 |
| 13 | 砂浆配合比 | 配合比设计 | 组 | 4 |
| 14 | 混凝土 | 抗压强度 | 组 | 200 |
| 15 | 混凝土 | 抗渗性能 | 组 | 120 |
| 16 | 砂浆 | 抗压强度 | 组 | 120 |
| 17 | 砖 | 抗压强度 | 组 | 20 |
| 18 | 井盖 | 承载力 | 组 | 12 |
| 19 | 防水卷材 | 拉伸强度、扯断伸长率、低温柔性、不透水性 | 组 | 15 |
| 20 | 波纹管 | 径向刚度/环刚度 | 组 | 12 |
| 21 | 钢筋原材 | 力学性能、重量偏差 | 组 | 80 |
| 22 | 钢筋焊接 | 抗拉强度 | 组 | 80 |