**主要材料技术指标响应表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **参数、标准、要求** | **响应技术指标** | **偏离说明** |
| 1 | 乳胶漆 | 1. 乳胶漆挥发性有机化合物含量（60°光泽≤10）≤50g/L  2. 乳胶漆挥发性有机化合物含量（60°光泽＞10）≤80g/L  3. 乳胶漆甲醛含量（乙酰丙酮法）≤30mg/kg  4. 乳胶漆苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和≤80mg/kg  5.耐洗刷性：≥6000 次  节能环保产品，符合本项目竞争性磋商文件工程量清单、施工图纸相关要求，符合国家相关标准、规范 |  |  |
| 2 | 不锈钢 | 1.2mm厚304不锈钢,节能环保产品，符合本项目竞争性磋商文件工程量清单、施工图纸相关要求，符合国家相关标准、规范 |  |  |
| 3 | 铝方通 | 1.2mm厚，节能环保产品，符合本项目竞争性磋商文件工程量清单、施工图纸相关要求，符合国家相关标准、规范 |  |  |
| 4 | 人造石 | 25/20mm厚，防水、防渗、防霉，节能环保产品，符合本项目竞争性磋商文件工程量清单、施工图纸相关要求，符合国家相关标准、规范 |  |  |
| 5 | 玻璃胶 | 1.单位产品总挥发性有机物（TVOC）含量≤80g/kg  2.烷烃增塑剂（红外光谱）不得检出  3. 密封胶分级达到 20HM、25HM、20LM  4.符合《胶粘剂中有害物质限量》GB 18583-2008  节能环保产品，符合本项目竞争性磋商文件工程量清单、施工图纸相关要求，符合国家相关标准、规范 |  |  |
| 6 | 结构胶 | 1.单位产品总挥发性有机物（TVOC）含量≤80g/kg  2.烷烃增塑剂（红外光谱）不得检出  3.23℃拉伸粘结强度标准值≥0.6MPa  4.粘结破坏面积≤5%  4.符合《胶粘剂中有害物质限量》GB 18583-2008  节能环保产品，符合本项目竞争性磋商文件工程量清单、施工图纸相关要求，符合国家相关标准、规范 |  |  |
| 7 | 墙地瓷砖 | 1.产品内照射指数 IRa≤0.9  2.外照射指数 Ir≤1.2  3.无釉陶瓷砖、板耐污染性≥3 级  4.有釉陶瓷砖、板耐污染性≥4 级  节能环保产品，符合本项目竞争性磋商文件工程量清单、施工图纸相关要求，符合国家相关标准、规范 |  |  |
| 8 | 木工板 | 节能环保产品，符合本项目竞争性磋商文件工程量清单、施工图纸相关要求，符合国家相关标准、规范 |  |  |
| 9 | 石膏板 | 9/12mm厚节能环保产品，符合本项目竞争性磋商文件工程量清单、施工图纸相关要求，符合国家相关标准、规范 |  |  |
| 10 | 木饰面/指接板 | 12/15/20mm厚，节能环保产品，符合本项目竞争性磋商文件工程量清单、施工图纸相关要求，符合国家相关标准、规范 |  |  |
| 11 | 窗户 | 90系列断桥铝厚度1.4mm，白浮法玻璃，6+9a+6，符合国家相关标准、规范。 |  |  |
| 12 | 电线 | 采用低烟低毒阻燃型线缆、矿物绝缘类不燃性电缆等，且导体材料采用铜芯,节能环保产品，符合本项目竞争性磋商文件工程量清单、施工图纸相关要求，符合国家相关标准、规范 |  |  |
| 13 | 线管 | 节能环保产品，符合本项目竞争性磋商文件工程量清单、施工图纸相关要求，符合国家相关标准、规范 |  |  |
| 14 | 插座面板 | 220V，64A/32A/16A/10A等，节能环保产品，符合本项目竞争性磋商文件工程量清单、施工图纸相关要求，符合国家相关标准、规范 |  |  |
| 15 | 空气开关 | 16/32A等，带漏电保护。节能环保产品，符合本项目竞争性磋商文件工程量清单、施工图纸相关要求，符合国家相关标准、规范 |  |  |
| 16 | 配电箱 | 1.符合本项目竞争性磋商文件工程量清单、施工图纸相关要求和国家相关标准、规范；  2.箱体、元器件安装底板均采用大型钢厂冷轧钢板。配电箱箱体为喷塑，颜色为电脑灰色；安装底板应镀锌；  3.箱内布线要分色；一次线、铜排、辅料均采用合格产品。  4.施工图纸中箱体规格尺寸仅供参考，报价不再因箱体尺寸变化而变化。 |  |  |
| 17 | 钢筋 | 符合本项目竞争性磋商文件工程量清单、施工图纸相关要求和国家相关标准、规范。 |  |  |
| 18 | 高延性混凝土 | I类高延性混凝土，抗冻试验(快冻法)≥F300；抗水渗透试验(逐级加压法)≥P12；抗氯离子渗透(RCM法)≥RCM-IV；抗硫酸盐侵蚀≥KS90；抗碳化性能28d 碳化深度≤2.0mm，符合本项目竞争性磋商文件工程量清单、施工图纸相关要求和国家相关标准、规范。 |  |  |
| 19 | 安全出口标识 | 节能环保产品，符合本项目竞争性磋商文件工程量清单、施工图纸相关要求，符合国家相关标准、规范。 |  |  |
| 20 | 球墨铸铁管 | 厚度不低于6mm，节能环保产品，符合本项目竞争性磋商文件工程量清单、施工图纸相关要求，符合国家相关标准、规范。 |  |  |

注：主要材料技术指标不允许负偏离，出现任意一项负偏离按无效文件处理。

供应商（单位名称及公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日 期：20 年 月 日