采购包:2：

标的名称：夏凉被

| 序号 | 品种 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 夏凉被 | 140 |

# 五、救灾专用 夏凉被技术文件

- 1 范围

本文件规定了救灾专用夏凉被的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本文件适用于鉴定以纯棉为面料、涤纶纤维为主要填充物加工生产的救灾专用夏凉被的品质。

- 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 250   纺织品  色牢度试验  评定变色用灰色样卡

GB/T 2910  纺织品 定量化学分析（所有部分）

GB/T 2912.1  纺织品  甲醛的测定  第1部分：游离水解的甲醛（水萃取法）

GB/T 3920   纺织品  色牢度试验  耐摩擦色牢度

GB/T 3921  纺织品  色牢度试验  耐洗色牢度

GB/T 3923.1  纺织品  织物拉伸性能  第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定  条样法

GB/T 6453  运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

GB/T 7573  纺织品 水萃取液pH值的测定

GB/T 8628  纺织品  测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量

GB/T 8629  纺织品  试验用家庭洗涤和干燥程序

GB/T 8630  纺织品  洗涤和干燥后尺寸变化的测定

GB/T 13773.1  纺织品  织物及其制品接缝拉伸性能  第1部分 条样法接缝强力

GB 18383  絮用纤维制品通用技术要求

GB 18401  国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 22796 床上用品

GB/T 22378  通用型双面拉伸聚丙烯膜替压敏胶粘带

GB/T 8946-2013 聚丙烯编织布

QB/T 3811  塑料打包带

- 3 要求

- 3.1 ▲样式

救灾专用夏凉被为长方形，需整体绗缝工艺加工。

- 3.2 ▲成品规格

夏凉被的成品规格及允许偏差见表1。

- 表1  规格尺寸及允许偏差

| 项目 | 标准值 | 允许偏差，% |
| --- | --- | --- |
| 长度 | 200，cm | ≥-2.5 |
| 宽度 | 150，cm | ≥-2.5 |
| 总条重 | 1000，g | ≥-5.0 |

- 3.3 ▲颜色

夏凉被颜色：浅蓝为主体色。

- 3.4 材料

夏凉被材料见表2。

- 表2  夏凉被材料要求

| 材料名称 | 规格 | 质量要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 被套 | 100%棉，60支纱斜纹工艺，环保全工艺活性印染，丝光处理，坯布织造密度200*98根/英寸 | 符合本标准要求 | 被面 |
| 絮片 | 3dtex三维卷曲中空涤纶纤维15%以上，2.5dtex低熔点纤维10%以下，1.5dtex普通涤纶纤维75%以下 | 符合GB 18383标准要求 | 填充物 |
| 涤纶缝纫线 | 11.8tex×3 | 单线强力≥1040cN/50cm | 缝纫 |
| 塑料袋 | PE材质650mm×950mm | 符合相关国家标准要求 | 内包装 |
| 聚丙烯编织布 | 单面复膜型 | GB/T 8946-2013 | 外包装 |
| 缝包绳 | Φ0.2cm二股 | 断裂强力≥200N | 缝包 |
| 捆包麻绳 | Φ0.7cm三股 | 断裂强力≥1100N | 捆包 |

- 3.5 ▲缝制及整烫要求

3.5.1 夏凉被应无明显织造疵点，染色均匀丰满，裁剪顺直，整体绗缝，四周5cm包边。

3.5.2 标识缝制，在夏凉被反面右下角距侧边8cm处夹扎标志布（字体向下），标志布缝头为0.5cm，缝纫线齐标志布的标示线要距边宽窄一致，结合牢固位置准确。

3.5.3 夏凉被整烫匀整光洁、干燥，整理美观、规整。

3.5.4 缝制要求按GB/T 22796中一等品的相关标准规定。

- 3.6 ▲外观质量

产品的外观质量指标见GB/T 22796中一等品的相关标准规定。

- 3.7 ▲内在质量

产品被套应符合标准GB18401B类的规定，填充物应符合GB 18383国家标准要求同时满足表3规定。

表3  产品成品质量以及被套要求

| 序号 | 项目 |  |  | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成品 | 条重，g |  | 表1 | 称重 |
| 2 |  | 尺寸，cm |  | 表1 | 测量 |
| 3 |  | 接缝强力，N |  | ≥120 | GB/T 13773.1 |
| 4 | 被套 | 纤维含量，% |  | 棉100 | GB/T 2910 |
| 5 |  | 断裂强力，N |  | ≥250 | GB/T 3923.1 |
| 6 |  | 水洗尺寸变化率，%， |  | ≥-4 | GB/T 8628 GB/T 8629 GB/T 8630 |
| 7 |  | 耐洗色牢度，级 | 变色 | ≥4 | GB/T 3921 |
|  |  |  | 沾色 | ≥4 |  |
| 8 |  | 耐摩擦色牢度，级 | 干摩 | ≥4 | GB/T 3920 |
|  |  |  | 湿摩 | ≥3-4 |  |
| 9 |  | 耐水色牢度，级 | 变色 | ≥4 | 按GB 18401规定 |
|  |  |  | 沾色 | ≥4 |  |
| 10 |  | 耐汗渍色牢度，级 | 变色 | ≥4 |  |
|  |  |  | 沾色 | ≥4 |  |
| 11 |  | 甲醛含量，mg/kg |  | ≤75 | GB/T 2912.1 |
| 12 |  | pH值 |  | 4.0～8.5 | GB/T 7573 |
| 13 |  | 异味 |  | 无 | 按GB 18401规定 |
| 14 |  | 可分解芳香胺染料，mg/kg |  | 禁用 |  |

- 4 试验方法

- 4.1 外观检验

外观质量检验在自然北光或日光灯下检验，检验台面照度均匀且照度不低于600lx，检验人员以目视和手感进行检验，目光距产品约60cm。

- 4.2 成品尺寸检验

将产品平摊在水平检验台上，轻轻理平呈自然伸直状态，各部位的成品尺寸按3.2的规定，用精度为1mm的钢尺在产品长、宽方向各1/4、3/4处测定，精确至1mm。

- 4.3 颜色和色差检验

夏凉被的颜色检验应目测方法进行，色差应按GB/T 250的规定进行评定。

- 4.4 内在质量检验

内在质量检验方法见表3中的规定。

- 5 验收规则

- 5.1 基本原则

成品交付验收暨入库检验按本规则执行。

- 5.2 抽样

5.2.1 抽样时间

生产供货方将救灾物资在本企业或运送至指定地点后，收货方或检测机构应清点数量并出具救灾物资抽检收据。

5.2.2 抽样人员

抽样人员可由收货方或采购方指定，也可由收货方或采购方组织相关方面人员参与，通常可包括收货方代表、检验机构代表、生产供货方代表，或者收货方或采购方认为有必要的机构人员代表；抽样执行人员至少2名（不含生产供货方代表）。

5.2.3 抽样方式

抽样前不得随意将物资分包，确保样品抽取的随机性和公开透明。抽样人员应采取系统抽样和随机抽样结合的方式进行。

- 5.3 检验项目

5.3.1 外观和缝制质量，包括样式、规格、色泽、缝制、包装标志等（3.1-3.6、6.1、6.2、6.3、6.4条）。

5.3.2 成品和材料性能

按3.7规定要求。

- 5.4 外观质量

5.4.1 外观检验

按3.1-3.6、6.1、6.2、6.3、6.4条要求逐项检验。

5.4.2 缺陷划分

成品外观不符合标准规定的技术要求，即构成缺陷，按其不符合标准和对产品使用性能及外观影响的程度分为：

1）严重缺陷：严重不符合标准规定、严重影响产品使用性能和产品外观的缺陷；

2）重缺陷：明显不符合标准规定、但对产品使用性能和产品外观影响不严重的缺陷；

3）轻缺陷：不符合标准规定、但对产品使用性能和产品外观影响较小的缺陷。

5.4.3 缺陷判定细则

单件产品缺陷判定按表4规定。

表4  缺陷判定细则

| 序号 | 项目 | 轻缺陷 | 重缺陷 | 严重缺陷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成品尺寸 | 主要部位：超过允许偏差 非主要部位：超过允许偏差≥1倍 | 表面部位：超过允许偏差1倍 非表面部位：超过允许偏差2倍 | 超过重缺陷 |
| 2 | 色差 | 超过标准规定范围 | 超过标准规定范围限1级 | —— |
| 3 | 开、断线 | 被面每处限2针，每床限2处。 | 超出轻缺陷范围 | —— |
| 4 | 针距 | 超过标准规定限3针 | 超出轻缺陷范围 | —— |
| 5 | 重量 | 总重超出允许偏差限1倍 | 总重超出允许偏差1.5倍 | 超过重缺陷 |
| 6 | 线头 | 表面1.0cm以上线头限3根 | —— | —— |
| 7 | 污渍 | 表面1.0cm两处，其他部位加倍 | 超出轻缺陷范围 | 表面有破洞 |
| 8 | 标志 | 字迹不清、内容不规范 | 缺项、外标志不全 | 没有水洗标志 |
| 9 | 包装 | 包装尺寸不符、不整齐 | 包装材料不符要求 | 包装不牢固、无检验单 |

5.4.4 单件样品外观质量评定

按5.4.3对单件样本进行外观质量评定，如缺陷数符合以下要求则判该件产品外观质量合格，否则为不合格：

严重缺陷=0，重缺陷=0，轻缺陷≤10，或

严重缺陷=0，重缺陷=1，轻缺陷≤6

5.4.5 批量外观评定

按5.2.3 抽取的每个样品按5.4.4进行单件评定，如果不合格样本数不超过10%，则该批产品外观质量合格，否则该批产品外观质量不合格。

- 5.5 成品和材料性能

5.5.1 成品和材料主要性能抽验项目按照3.7规定进行。

5.5.2 内在质量评定

样品内在质量全部达到5.5.1要求，判该批内在质量合格；如有不合格项，可再取1个样品对不合格项进行复测，结果合格判该批内在质量合格，否则判该批内在质量不合格。

- 5.6 验收批质量

对验收批产品按5.4和5.5检验后，如产品批外观质量和内在质量均合格判为批产品合格，否则为不合格。

- 6 包装与标志

- 6.1 产品标志

产产品标志印刷在尺寸6cm×4cm 的白色涤纶水洗布上，夹缝在夏凉被一端侧边，标志布样式见下图, 标志布印字应清晰、整洁。耐久标签缝制在产品长度方向距底边10厘米处。详见产品标志示例1。

- 产品标志示例1

- 6.2 外包装标志

外包装前、后两面需标注产品名称、数量、重量、生产日期、承制单位名称、生产批号和监制单位名称。其产品名称、承制单位名称及监制单位名称为黑体字，其余为宋体字；字体大小适宜、布局合理，标注见示例2。侧面需标注“救灾专用”、“注意防潮”字样；字体为黑体字，字体大小适宜、布局合理，外包装箱开口方向粘贴和箱内物资一样的二维码，样式见示例1。

示例1

| 救灾专用 夏凉被 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 10床 | ××Kg |
| ××××年××月 |  | 生产批号 |
| ×××× 承制 |  |  |
| 陕西省应急管理厅 监制 |  |  |

救 灾 专 用 注 意 防 潮

端

面

- 端面                         侧面

- 6.3 内包装

每条夏凉被按长度方向三折、宽度方向四折折叠成长方体，规整平服、清洁、干燥，品名标签外露，每一条夏凉被用塑料袋包装。

- 6.4 外包装

每包装入10床夏凉被或按照采购方规定，包内应放入承制方的包装检验单，样式见示例2。其 中“检验单”、“产品名称”、“数量”、“生产日期”、“检验人员”、“承制单位名称”标题为黑体字， 其他为宋体字。检验单尺寸为B5 纸的1/4,字体大小适宜。

外包装采用聚丙烯编织布包装方式，编织布符合GB/T8946-2013相关规定，根据实际可适当调整尺寸。

捆扎：包裹后用Φ 0.2cm 两合股加捻绳缝包，缝包针距为1针/3cm~1 针/4cm,  逐针打结。再用Φ0.7cm 麻绳捆扎成一横三竖，横竖均为双道。麻绳的质量应符合表3的规定。包形尺寸为65cm×45cm×35cm  (长×宽×高)捆扎应牢固、严紧。

| 检 验 单 |  |
| --- | --- |
| 产品名称 |  |
| 数 量 | 条 |
| 生产日期 | 年 月 |
| 检验人员 | （检验工号） |
| 承制单位 | （单位全称） |

示例2  检验单样式

- 6.5 运输与贮存

6.5.1 运输与贮存中严禁露天存放，应防止雨淋、曝晒、污染、重压。运输根据合同要求执行。

6.5.2 产品应贮存在通风干燥的库房内，相对湿度不得超过80%，并不得与化学药物同库混放。

6.5.3 包装件应码放在货架上，货架距地面高度不得低于15cm。码放时包间应留有间隙以利通风，或适当时间倒包通风。

6.5.4 产品主要质量性能应能满足贮存不少于6年的要求。

7、样品要求：

提供满足本次采购需求的样品成品，并提供省级及以上检测机构质检报告。

样品提交：西安市高新区锦业路1号都市之门C座9层评标一室，逾期送达的投标样品将拒绝接收（开标当天投标截止时间前指派专人递交，请勿提交递交或邮寄）。

样品退还：评标工作结束后，供应商提供的样品由代理机构统一封存。中标结果公示结束后，未中标供应商的样品如数退回；中标供应商的样品由采购人保存，作为验收的依据。

- 3.4商务要求

- 3.4.1交货时间

合同签订之日起，接甲方通知后30日内完成交付、安装及调试。

- 3.4.2交货地点

甲方指定地点

- 3.4.3支付方式

二次付清

- 3.4.4支付约定

合同签订后10个自然日内向甲方提交预付款保函，甲方接到预付款保函后30个工作日内支付合同总价的50%作为预付款， 采购物资全部到货验收合格后 ，达到付款条件起 60 日内，支付剩余合同总金额的50%。

- 3.4.5验收标准和方法

详见拟签订的合同文本。

- 3.4.6包装方式及运输

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

- 3.4.7质量保修范围和保修期

物资质保期限为在库期间，在库期间超过规定的最佳储存年限的，以最佳储存年限为准。

- 3.4.8违约责任与解决争议的方法

详见拟签订的合同文本。

- 3.5其他要求

验收抽检检测不合格，第二次抽检数量为10个单位。