| 1、技术要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 款式图片 | 备注 |
| 1 | *弹力棉作战服（夏季） | ▲1、面料要求 成分：棉、聚酯（T400双组分复合弹丝），纬线100D； 克重：超薄款125g/㎡； 颜色:藏青色。 2、面料性能指标 透气率:≥350mm/s； 透湿量≥8000g/㎡·24h； 弹力:纬向弹性伸长率≥30%，弹性回复率≥90%； ▲撕破强力：经向≥42N，纬向≥34W； 平磨耐磨次数：≥10000次； ▲裤后裆缝接缝强力：≥343N； 染色牢度：耐水洗/耐摩擦/耐汗渍 ≥4级； 其他性能符合国家纺织品安全标准GB18401 B类。 - 服装功能要求 款式见右图； 服装重量≤0.7kg/套； 裤后挡缝接缝强力≥160N； 上衣口袋翻盖，留插笔孔； 关键部位加固：肘、膝部采用双层布或耐磨贴；肩、肘、裆、口袋等受力节点，采用打枣回针加固，裆部采用三角补强。 注:投标时提供市场监督管理部门认定的检验检测机构出具的“CMA”标志的检测报告并加盖投标人公章，佐证▲条款。 |  |  |
| 2 | *弹力四季作战服 | 冬装外套： 1、面料成分：T800弹力尼龙和耐磨格子布（TPP65%，棉20%，聚酯纤维15%） 颜色：藏青色格子布 2、面料质量指标： ①断裂强力：经向≥900N 纬向≥450N ②撕破强力：经向≥60N 纬向≥90N ③耐磨性：≥10000次 ④接缝滑移：≤2mm ⑤耐皂洗色牢度:≥4-5级 ⑥耐摩擦色牢度：耐干摩擦≥4-5级,耐湿摩擦≥4-5级 ⑦耐光色牢度：≥3-4级 ⑧耐海水色牢度：≥3-4级 ⑨甲醛含量：PH值、异味可分解致癌芳香胺染料等安全指标满足GB18401-2012要求 ⑩透气性：≥180mm/s 3、服装功能要求：弹力修身，舒适柔软，防静电，透气，经久耐穿，裆部立体多边形裁剪保持牢固同时避免卡档。 采用高韧性走线缝制，线脚工整细密，坚固牢靠。 |  |  |
| 3 | 99加绒速干服 | 1、面料要求： 成分：面层，95%聚酯、5%氨纶；底层，聚酯加绒； 颜色：藏青色。 2、面料性能指标：弹性回弹率：≥97%。 3、服装功能要求：款式见图。 |  |  |
| 4 | 春秋作战靴 | 1、材料与结构要求： 鞋面材料及鞋底：全新科技面料布面拼接KPU骨架，滴塑鞋面，加固鞋头，抗菌防臭鞋垫，鞋口超厚，舒适耐穿，版型霸气，38到46码。 鞋帮高度：8-10cm或中帮，提供良好脚踝保护，防止扭伤，轻量化、透气性，弹性以及基础防风防水功能，确保穿着的舒适度。 - 核心物理机械性能： ①耐折性能:≥40000次 ②外底耐磨性：磨痕长度≤14mm ③帮底剥离强度:≥100N/cm ④耐刺穿性能:≥1300N ⑤防滑性能:湿态静摩擦系数≥0.3 |  |  |
| 5 | 冬季作战靴 | 满足特种环境下的防护性、耐用性和环境适应性 1、材料与结构工艺 1.8～2.0mm防水头层牛皮重量：1120克／41码·码数：39-46＃ ·颜色：黑色 ·抗菌透气活动鞋垫 ·55°±3°减震EVA ·橡胶大底、罗斯弯曲超125000次 ·鞋绳拉力强度＞75kg ·BOA®快速穿脱系统，3秒钟穿脱 ·内里防水袜套，100％阻隔渗透 ·耐磨凯夫拉®内侧防护，提升训练强度 2、核心指标要求： ①耐低温性能：-25℃～-45℃ ②防寒保暖性能：温降≤10℃ ③防水性能：耐静水压2000mm ④耐折性能≥40000次 ⑤外底耐磨性能：磨痕长度≤14mm ⑥耐刺穿性能:≥1300N ⑦防滑性能:湿态静摩擦系数≥0.3 |  |  |
| 6 | 作训鞋 | - 材料与工艺要求：采用军工超纤皮+耐磨针织帆布，透气透湿；鞋头防撞 ，缓解冲撞；透气网布内衬，缓震吸汗海玻璃鞋垫，缓解长时间运动的疲劳感；EVA+橡胶组合大底，轻便减震防滑。35-46码， 2、核心物理机械性能及安全防护性能： ①耐折性能：裂口增长≤8.0mm（40000次连续曲折） ②外底耐磨性：磨痕长度≤7mm ③帮底剥离强度≥100N/cm ④防滑性能:湿态静摩擦系数≥0.3 ⑤耐刺穿性能:≥1300N |  |  |
| 7 | *训练T恤 | 1、面料要求 （1）组织结构：大身珠地网眼面料，领口采用加厚罗纹 ▲（2）成分：聚酯纤维85%，棉15% ▲（3）克重：160～180g/㎡ 2、面料性能指标 （1）甲醛：末检出 （2）pH：4.0～8.5 （3）可分解致癌芳香胺染料：禁用 （4）异味：无 ▲（5）水洗尺寸变化率：直向/横向 ±2.0% ▲（6）耐水色牢度：≥4级 ▲（7）耐汗渍色牢度：≥4级 ▲（8）耐干摩擦色牢度：≥4级； ▲（9）耐湿摩擦：≥3-4级 ▲（10）耐光色牢度：≥4级 （11）浸湿时间：≤20 s（≥3级） （13）吸水速率：≥30 %/s（≥3级） （14）单向传递指数：≥100（≥3级） （15）透湿量：≥8000 g/(m²·24h) （16）蒸发速率：≥0.55 g/h ▲项GB条款提供具有CMA和CNAS标识的检测机构出具的检测报告，达到GB/T22849-2024《针织T恤衫》优等品和GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 A 类标准要求 功能要求：款式如图所示，左胸左臂超薄魔术贴设计，可以更换各种标识。 |  |  |
| 8 | 作战帽 | 面料成分：65%聚酯、34%精梳棉、1%导电丝。 材料性能：防静电抗撕拉布料，透气性好，具有良好的耐磨、防尘、抗撕拉、防褪色功能 款式结构：见图。 |  |  |
| 9 | 战术腰带 | 带体采用高强度尼龙织带，高密度平纹编织，厚实紧密、密封边处理，边缘光滑无毛刺、不刮衣物； 腰带尾部硬化处理，热斜切口设计，穿脱顺畅； 配备快速插扣结构，单手可操作； |  |  |
| 10 | 半指手套 | 款式：半指 主体面料：牛津布，100%聚酯 里料：100%聚酯 颜色：黑色 尺码：大中小 手背上有ABS高强度护具 手心有防滑处理 100%透气，美观并配有防护护具 |  |  |
| 备注：数量各200套/双/个 |  |  |  |  |

1、本次采购品类中的春秋作战靴、作训鞋、训练T恤、作战帽、战术腰带、半指手套产品生产商须入围公安部目录生产企业

2、本次投标需按采购清单提供服装样品，每种样品提供1套（双），样品要求密封并加盖投标单位公章，密封外包装上注明项目名称、供应商名称等，未按要求送达或标注信息不完整的，其投标样品将不予接收。未按要求提供样品或提供样品数量不足的，其投标将被否决。除成交单位外其他单位所有样品在评标结束后统一退还。

3、送达地址：西安市未央区欧亚大道西段666号欧亚国际1期B座705室，送达时间：投标文件递交截止时间前（工作时间：09：00-17：00，周末及节假日除外）。