道路施工图设计说明

1.设计依据

1.1《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013年版）》（中华人民共和国住房和城乡建设部）。

- 1.2 长安区杨庄街道库峪河村2024年省级“千万工程”示范村项目设计委托书。

1.3 建设方对本工程提出的指导意见。

1.4设计资料

1.4.1采用国家2000坐标系。

1.4.2我公司于2025年6月实测的现状地形图及高程成果。

1.5采用规范

1.5.1《城市道路工程技术规范》（GB 51286-2018）；

1.5.2《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）（2016年版）；

1.5.3《乡村道路工程技术规范》GB/T 51224-2017；

1.5.4《城市道路交叉口设计规程》（CJJ152-2010）；

1.5.5《城市道路路基设计规范》（CJJ194-2013）；

1.5.6《城镇道路路面设计规范》（CJJ169-2012）；

1.5.7《公路工程抗震规范》（JTG B02-2013）；

1.5.8《湿陷性黄土地区建筑标准》（GB50025-2018）；

1.5.9《混凝土路缘石》（JCT 899-2016）。

2.设计技术标准

2.1道路等级：乡村道路-支路；

2.2设计速度：15km/h；

2.3水泥混凝土路面设计使用年限：10年；

2.4路面设计荷载：BZZ-100标准荷载；

2.5抗震设防烈度：8度，地震动峰值加速度0.2g；

2.6路床土基回弹模量：≥40MPa；

2.7抗滑标准：路面构造深度TD≥0.50mm；

3.工程现状

- 本项目道路工程共包含内容2项：①水毁道路修复（硬化路面）：本次设计道路全长710.966m，宽3.5m，硬化总面积2520㎡；②甫十路（秦岭保护站-库峪）错车道：全长约18km，增设错车道18处，总面积1243.5㎡，其中1#-6#处错车道采用植草砖铺装，7#-18#处采用水泥混凝土结构，10#、16#错车道外侧增设挡土墙共70m。

4.设计概述

- 本项目道路工程共包含内容2项：（1）道路硬化：本次设计道路全长710.966m，宽3.5m，硬化总面积2520㎡；②甫十路（秦岭保护站-库峪）错车道：全长约18km，增设错车道18处，总面积1243.5㎡，其中2处错车道外侧增设挡土墙共70m。

4.1线位、平面设计

本次设计道路线位拟合现状道路进行平面设计，全线均为直线。

4.2纵断面设计

纵断面设计以现状道路纵向为依据，综合考虑工程起终点及相交道路现状实测高程为控制高，结合沿线建筑物散水并综合现状地形地貌进行设计。

4.3横断面设计

本次设计道路宽度3.5米，横断面依据建设方的意见并结合现状建设条件进行设计，采用单幅路形式，车行道采用单面坡，坡向向外，坡度1.5%。

4.4路基设计

4.4.1压实度要求

为了尽量减少路基不均匀沉降，保证路面结构稳定，路基压实必须引起高度重视，压实度必须符合下表规定：

路基压实标准、填料最小强度及最大粒径要求

| 填挖类型 | 路床表面以下深度(cm) | 压实度(％) | 填料最大粒径(cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 填方路基 | 0—80 | ≥92 | 10 |
|  | 80—150 | ≥91 | 15 |
|  | >150 | ≥90 | 15 |
| 零填及挖方路基 | 0—30 | ≥92 | 10 |

注：图中数字均为重型击实标准。

- 4.4.2回填土质要求

本次道路修建范围内，应清除路幅范围内的地表生活垃圾、建筑垃圾及垃圾土，路床不得用垃圾土、杂填土等回填。

- 4.4.3路基边坡坡度及防护

结合周边地形及用地开发情况，本次设计右侧路基边坡采用自然放坡，填方路段边坡坡率为1:1.5，挖方路段路堑边坡坡率1:1.0，边坡采用植草防护。

4.5路面结构设计

（1）水毁道路修复路面结构

18cm C30水泥混凝土；

原路面灌缝后拉毛(深度5mm）；

总厚度18cm。

- 错车道

- ①1#-6#错车道

- 7厘米厚植草格；

- 5厘米砂石混合（2:1）；

- 5厘米C20水泥混凝土垫层；

- 15厘米原土基掺灰（掺灰量8%）；

- 总厚度32cm。

- ②7#-18#错车道

- 18厘米C30水泥混凝土；

- 20厘米石灰土(3:7)；

- 总厚度38cm。

4.5.1水泥混凝土设计要求

（1）水泥混凝土路面设计要求

- 面层强度fcm(Mpa)≥3.0（以龄期28d的弯拉强度为准）；

水泥混凝土混合料中，水泥采用425#普通硅酸盐水泥，水泥的物理性能及化学成份应符合现行的国家标准的规定。为防止水泥混凝土表面干裂、断板现象，水灰比控制在0.4～0.42之间，并在混凝土中掺加路用混凝土外加剂。粗集料碎石应质地坚硬、耐久、洁净，最大粒径不应超过40mm，其技术要求应符合下表的规定：

碎石技术要求

| 项目 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒级配 |  | 见下表 |
| 石粒强度等级 |  | ≥3级 |
| 压碎值指标值（%） | 火成岩 | 13～16 |
|  | 变质岩或深成的火成岩 | 16～20 |
|  | 浅成的或喷出的火成岩 | 21～30 |
| 针、片状颗粒含量（%） |  | ≤15 |
| 硫化物及硫酸盐含量（折算为SO3）（%） |  | ≤1 |
| 含泥量（冲洗法）（%） |  | ≤1 |

碎石级配范围

| 粒径 （mm） | 筛孔尺寸（园孔）（mm） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
|  | 通过百分率（以质量计）（%） |  |  |  |  |  |  |
| 5～40 | 95～100 | 55～69 | 39～54 | 25～40 | 14～27 | 5～15 | 0～5 |

4.5.2石灰土设计要求

（1）石灰要求Ⅲ级以上消石灰，其氧化钙和氧化镁含量不小于55%，应现场抽检；未消解残渣含量不大于17%。

（2）土以塑性指数10-15的中液限粘土为宜.土颗粒应加强粉碎，粉碎后的土中15-25mm的土块不宜超过5%。

（3）石灰土压实度≥96%；石灰土7天无侧限抗压强度应≥0.8MPa；平整度≤15mm（20m范围内）。

（4）灰土养生期间，除洒水车外应封闭交通。

以上材料必须抽样检测符合设计要求方可进场使用。

4.6附属工程

- 道路K0+180-K0+680段北侧设置波形梁护栏，长度500m。

5.施工注意事项

5.1 注意与现状道路相接处，平面及高程应衔接平顺。

5.2重视路基施工质量，严格按施工规范进行。严格确保路基工程及路面工程质量。

5.3开工前应进一步对地下管线进行调查，查明各种地下管线及构筑物的详细情况，并联系相关单位进行施工保护。施工过程中,进一步探明地下管线的铺设情况,特别是给水、光缆等重要管线，若发现管线与本工程发生冲突时,应通知设计方及建设方及时解决。

5.4 在施工过程中须注意沿线安全设施工程与其他相关工程的合理衔接；

5.5制定环境保护管理规定，保护和改善施工现场的生活环境和生态环境。

5.6施工现场应按规定设置施工标志、路栏、锥形交通路标、施工警告灯等安全设施，施工人员应身着安全识别标志。

5.7 施工中若发现其它未尽事宜，应及时通知建设方及设计单位及时协商解决。

5.8为保证路基路面整体稳定，灰土基层施工时，陡坡路段（大于1:5路段）施工时，将现状土基开挖台阶再做灰土。

6.施工安全注意事项

6.1工程中必须配备具有国家认可资质的专职安全员，全程专职管理。

6.2工程开工前应做好施工方案，严格遵守国家现行的有关安全技术规程、文件，针对本工程特点，制定专项安全防护管理制度和措施，消除事故隐患。同时制订安全应急预案。

6.3施工现场要采用全封闭施工，现场应有防止闲人进入的围栏，属于危险作业的地带应加上明显的标志，必要时派专人看管。

6.4同一现场有多单位配合施工时，应由总包单位与各有关单位共同议定安全工作制度，共同遵照执行。

6.5现场内的沟、坑、池、井和及各种预留洞口等其他危险部位，应设置防护栏或防护挡板，并设危险标志，在可能范围内加以封闭。

6.6一切脚手架或棚架、防护设施、安全标志和警告牌等，一经架设后，不得擅自拆动。如需拆动时，必须经现场施工负责人同意。

7.环境保护注意事项

7.1严格遵守国家环境保护法律、法规，在合同规定施工区外的生态环境绿色植物、树木等，尽量维护原状，尽力保护施工区内林木、植被，同时注意保护地下文物。

7.2制定环境保护管理规定，保护和改善施工现场的生活环境和生态环境。工程项目文明施工总的原则和要求是:文明施工,人人有责；分工负责，逐级监督；场地整洁，存放有序；创造安全、整洁、有序的施工环境与条件，以适应现代管理的需要。

7.3道路施工要定期清扫、洒水，以减少尘土飞扬。水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料露天堆放时应下垫上盖，防止飞扬和流失污染。

7.4道路施工范围四周应设置样式统一的围挡，全面推行现场施工标准化作业。

7.5对产生噪声、振动的施工机械，采取有效的控制措施，减轻噪声扰民。在施工作业时，除抢险、抢修外，有较大噪声、振动较大的设备不应安排在夜间（22时至次日6时）施工。

8.施工质量、验收规范和质量检验评定标准

《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）。

- 文件组成

- 本工程施工图共包含二册：

- 第一册 道路工程   第二册  景观工程

- 本册为第一册 道路工程。