**第一标段：**

**一、1200mm×0.015mm×10KG加厚高标准地膜**

1、执行标准：GB13735-2017；

2、I类加耐候剂树脂；

3、颜色：白色；

4、厚度：0.015㎜，厚度偏差+0.003 ㎜；-0.002㎜；

5、宽度：1200㎜；宽度极限偏差+40㎜;-10 ㎜；

6、外观：地膜不应有影响使用的气泡、杂质、条纹、穿孔、褶皱等缺陷。膜卷应卷绕整齐，不应有明显的暴筋，膜卷宽度与膜的公称宽度相差的卷取宽度错位应≤30 ㎜，每卷段数≤2 段，每段长度≥100m；

7、物理机械性能：拉伸负荷：纵向≥2.2N，横向≥2.2N；断裂伸长率：纵向≥300%，横向≥300%；直角撕裂负荷：纵向≥1.2N，横向≥1.2N；

8、有效覆膜时间≥180天；

9、包装及规格：10 公斤包装（每卷净质量偏差+0.25；-0.10kg），每卷膜的内包装应附产品合格证，内容包括产品名称、类别、宽度、厚度、长度、净质量、批号、质量等级、生产日期、生产厂名、生产厂地址、标准号、检验员章。每卷膜的外包装应在明显的位置标有“使用后请回收利用，减少环境污染”及“政府采购地膜”字样。提供相关证明材料（包含但不限于半年内有效的第三方检验报告等）

**二、1200mm**×**0.015mm**×**10KG加厚高强度地膜**

1、执行标准：GB13735-2017；

2、I类加耐候剂树脂；

3、颜色：黑色；

4、厚度：0.015㎜，厚度偏差+0.003 ㎜；-0.002㎜；

5、宽度：1200 ㎜；宽度极限偏差+40㎜;-10 ㎜；

6、外观：地膜不应有影响使用的气泡、杂质、条纹、穿孔、褶皱等缺陷。膜卷应卷绕整齐，不应有明显的暴筋，膜卷宽度与膜的公称宽度相差的卷取宽度错位应≤30 ㎜，每卷段数≤2 段，每段长度≥100m；

7、物理机械性能：拉伸负荷：纵向≥2.2N，横向≥2.2N；断裂伸长率：纵向≥300%，横向≥300%；直角撕裂负荷：纵向≥1.2N，横向≥1.2N；

8、有效覆膜时间≥180天；

9、包装及规格：10 公斤包装（每卷净质量偏差+0.25；-0.10kg），每卷膜的内包装应附产品合格证，内容包括产品名称、类别、宽度、厚度、长度、净质量、批号、质量等级、生产日期、生产厂名、生产厂地址、标准号、检验员章。每卷膜的外包装应在明显的位置标有“使用后请回收利用，减少环境污染”及“政府采购地膜”字样。提供相关证明材料（包含但不限于半年内有效的第三方检验报告等）

**三、全生物降解地膜：**

1. 执行标准：GB/T35795-2017；
2. 厚度：≥0.01㎜，厚度偏差+0.003 ㎜；-0.002㎜；
3. 宽度：1200 ㎜；宽度极限偏差+40㎜;-10 ㎜；

4、外观：地膜不应有影响使用的气泡、杂质、条纹、穿孔、褶皱等缺陷。膜卷应卷绕整齐，不应有明显的暴筋，膜卷宽度与膜的公称宽度相差的卷取宽度错位应≤30 ㎜，每卷段数≤2 段，每段长度≥100m；

5、物理机械性能：拉伸负荷：纵向≥5.05N，横向≥3.96N；断裂标称应变：纵向≥166%，横向≥663%；直角撕裂负荷：纵向≥0.97N，横向≥1.71N；

6、颜色：白色/黑色；

7、有效覆膜时间：＞90天、≤120天；

8、包装及规格：10 公斤包装（每卷净质量偏差+0.25；-0.10kg），每卷膜的内包装应附产品合格证，内容包括产品名称、类别、宽度、厚度、长度、净质量、批号、质量等级、生产日期、生产厂名、生产厂地址、标准号、检验员章。每卷膜的外包装应在明显的位置标有“使用后请回收利用，减少环境污染”及“政府采购地膜”字样。提供相关证明材料（包含但不限于半年内有效的第三方检验报告等）

**四、残膜回收机（数量：3台）**

配套牵引动力≥44.1KW（60马力）；工作幅宽:1200（mm）；回收机构型式：格栅式卷辊；振动式；液压自卸；工作状态外形尺寸（mm）≥3000×2000×1200;最小离地间隙（mm）≥300； 生产率≥0.4hm2/h；

**五、残膜搂拾机（数量：5台）**

配套动力≥18马力；工作状态外形尺寸（mm）≥1200 ×1200×500；齿刀（把）≥15；弹齿直径（mm）≥10；弹齿材质为弹簧钢；入土深度可调节；

**六、卧式打包机（数量：1台）**

外形尺寸（m）＞8×1.5×2；油缸推力（kN）≥1000；包块尺寸（mm）≥1500×1000×800；包块重量（kg）≥600；产量（包/h）＞3；设备总功率（kw）＞35；配六米输送带；操作方式为按键遥控操作、自动推包；冷却方式为水冷；

**七、抓木机（数量：1台）**

整机重量（kg）≥5000；外形尺寸（mm）＞5000×2000×2500；动臂长度（mm）＞3000；斗杆长度（mm）＞1000；举升高度（mm）＞5000；卸载高度（mm）＞4000；下放深度（mm）＞4000，动力＞50千瓦

**第二标段：**

一、1200mm×0.015mm×10KG加厚高标准地膜

1、执行标准：GB13735-2017；

2、I类加耐候剂树脂；

3、颜色：白色；

4、厚度：0.015㎜，厚度偏差+0.003 ㎜；-0.002㎜；

5、宽度：1200㎜；宽度极限偏差+40㎜;-10 ㎜；

6、外观：地膜不应有影响使用的气泡、杂质、条纹、穿孔、褶皱等缺陷。膜卷应卷绕整齐，不应有明显的暴筋，膜卷宽度与膜的公称宽度相差的卷取宽度错位应≤30 ㎜，每卷段数≤2 段，每段长度≥100m；

7、物理机械性能：拉伸负荷：纵向≥2.2N，横向≥2.2N；断裂伸长率：纵向≥300%，横向≥300%；直角撕裂负荷：纵向≥1.2N，横向≥1.2N；

8、有效覆膜时间≥180天；

9、包装及规格：10 公斤包装（每卷净质量偏差+0.25；-0.10kg），每卷膜的内包装应附产品合格证，内容包括产品名称、类别、宽度、厚度、长度、净质量、批号、质量等级、生产日期、生产厂名、生产厂地址、标准号、检验员章。每卷膜的外包装应在明显的位置标有“使用后请回收利用，减少环境污染”及“政府采购地膜”字样。提供相关证明材料（包含但不限于半年内有效的第三方检验报告等）

二、1200mm×0.015mm×10KG加厚高强度地膜

1、执行标准：GB13735-2017；

2、I类加耐候剂树脂；

3、颜色：黑色；

4、厚度：0.015㎜，厚度偏差+0.003 ㎜；-0.002㎜；

5、宽度：1200 ㎜；宽度极限偏差+40㎜;-10 ㎜；

6、外观：地膜不应有影响使用的气泡、杂质、条纹、穿孔、褶皱等缺陷。膜卷应卷绕整齐，不应有明显的暴筋，膜卷宽度与膜的公称宽度相差的卷取宽度错位应≤30 ㎜，每卷段数≤2 段，每段长度≥100m；

7、物理机械性能：拉伸负荷：纵向≥2.2N，横向≥2.2N；断裂伸长率：纵向≥300%，横向≥300%；直角撕裂负荷：纵向≥1.2N，横向≥1.2N；

8、有效覆膜时间≥180天；

9、包装及规格：10 公斤包装（每卷净质量偏差+0.25；-0.10kg），每卷膜的内包装应附产品合格证，内容包括产品名称、类别、宽度、厚度、长度、净质量、批号、质量等级、生产日期、生产厂名、生产厂地址、标准号、检验员章。每卷膜的外包装应在明显的位置标有“使用后请回收利用，减少环境污染”及“政府采购地膜”字样。提供相关证明材料（包含但不限于半年内有效的第三方检验报告等）

**第三标段：**

**1200mm**×**0.015mm**×**10KG加厚高强度地膜**

1、执行标准：GB13735-2017；

2、I类加耐候剂树脂；

3、颜色：黑色；

4、厚度：0.015㎜，厚度偏差+0.003 ㎜；-0.002㎜；

5、宽度：1200 ㎜；宽度极限偏差+40㎜;-10 ㎜；

6、外观：地膜不应有影响使用的气泡、杂质、条纹、穿孔、褶皱等缺陷。膜卷应卷绕整齐，不应有明显的暴筋，膜卷宽度与膜的公称宽度相差的卷取宽度错位应≤30 ㎜，每卷段数≤2 段，每段长度≥100m；

7、物理机械性能：拉伸负荷：纵向≥2.2N，横向≥2.2N；断裂伸长率：纵向≥300%，横向≥300%；直角撕裂负荷：纵向≥1.2N，横向≥1.2N；

8、有效覆膜时间≥180天；

9、包装及规格：10 公斤包装（每卷净质量偏差+0.25；-0.10kg），每卷膜的内包装应附产品合格证，内容包括产品名称、类别、宽度、厚度、长度、净质量、批号、质量等级、生产日期、生产厂名、生产厂地址、标准号、检验员章。每卷膜的外包装应在明显的位置标有“使用后请回收利用，减少环境污染”及“政府采购地膜”字样。提供相关证明材料（包含但不限于半年内有效的第三方检验报告等）