采购需求

| 地膜品名 | 规格要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 全生物降解膜 | （Ⅰ类）全生物降解地膜选择产品水蒸气透过率在400g/（m²·24h）以下，有效使用寿命在60天以上，厚度0.010毫米，宽度1米，产品指标符合GB/T35795-2017国家标准。 | 3吨 |
| 加厚高强度地膜 | （Ⅰ类）地膜要求厚度0.015毫米，宽度1米，透明膜；有效覆盖时间不低于180天，且使用后最大拉伸负荷应变力性能指标不小于初始值的50%，符合GB13735-2017国际标准中I类耐老化地膜有关要求； | 32.5吨 |