| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一．项目内容 1.新增雨水口；2.新铺4mm硅PU弹性面层;3.旧基础处理(打磨、找平、填缝)及清运:4.网球场标线;5.拆除旧网球柱及网:6.新装网球柱及网:7.绿化修剪及清运;8.原排水管道疏通及清运;9.座椅拆除调整位置后安装。具体内容详见工程量清单。 二．工程量清单编制依据 1、《陕西省住房和城乡建设厅关于印发2025陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知》（陕建管发〔2025〕10号）； 2、《陕西省建设工程招标限价计价标准》（DB61/T 5126-2025）、《陕西省建设工程费用规则》（2025）； 3、陕西省工程建设标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》DB61/T 5129-2025、陕西省工程建设标准《通用安装工程工程量计算标准》DB61/T 5130-2025、陕西省工程建设标准《市政工程工程量计算标准》DB61/T 5128-2025、陕西省工程建设标准《园林绿化工程工程量计算标准》DB61/T 5131-2025； 4、《陕西省消耗量定额章节说明及费用规则》（2025）、《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（2025）、《陕西省通用安装工程消耗量定额》（2025）、《陕西市政工程消耗量定额》（2025）及其他相关的计价依据和办法； 5、与建设工程项目有关的标准、规范、图集、技术资料； 6、主要材料价格参考陕西工程造价信息（2025年10月材料信息价)和近期市场价计入； 7、计费说明 7.1增值税税率按照《关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（陕建发2019〔45〕号）文调整。 7.2劳保统筹执行陕建发〔2021〕1021号《关于全省统一停止收缴建筑业劳保费用的通知》 7.3本工程清单编制软件: 广联达陕西地区GCCP7.0(7.5000.23.1)。 8、编制材料说明： 本招标限价所提供工程项目特征仅表达了主要工程做法，计价时应依据设计图纸、相关图集，结合招标文件，合同条款，技术规范、图纸答疑纪要等进行计价。 |
| 2 |  | 三、产品规格及参数 （一）、硅PU规格参数及要求 硅PU面层：厚度4mm 为了保证项目质量和环保要求，硅PU材料需要满足以下条件： 1、硅PU球场面层成品符合GB36246-2018有害物质限量以及气味等级、物理性能、老化性能、无机填料全项测试要求，提供具有国家认可的检测机构出具的检验报告。 2、▲球场的面漆材料耐黄变，经过紫外线老化2500h后，耐黄变性能＜3级，且外观无起泡、无剥落、无裂纹、无粉化现象，提供具有国家认可的检测机构依据GB/T 39294-2020、GB/T 22374-2018标准出具的检验报告。 3、▲球场面漆耐洗刷，经6000次洗刷后，外观无底材暴露，提供具有国家认可的检测机构出具的检验报告。 4、▲球场面层经过不低于168h的酸碱老化后，冲击吸收20%-50%、垂直变形0.6mm-3mm、球反弹率≧90%、抗滑值（干80-110、湿47-110）、摩擦系数0.4-0.7、拉伸强度＞0.7MPa、拉断伸长率＞100%、阻燃性I级、耐磨性＜1g、撕裂强度＞5KN/m、邵A硬度50-90，色牢度不低于3级，面层不起泡、不开裂等没有外观缺陷现象，提供具有国家认可的检测机构依据GB 36246-2018、GB/T 22517.4-2017、GB/T 14833-2020标准出具的检验报告。 5、球场面层所用原材料（球场弹性材料、球场面漆材料）符合以下GB36246-2018非固体原料有害物质限量型式检验要求，提供具有国家认可的检测机构出具的检验报告。 检测项目; 限量值要求. 有害物质含量; 3种邻苯二甲酸酯类（DBP、BBP、DEHP）总和b/（g/kg）; ≤1.0. 3种邻苯二甲酸酯类（DNOP、DINP、DIDP）总和b/（g/kg）; ≤1.0. 短链氯化石蜡（C10-C13）/（g/kg）; ≤1.5. 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/（g/kg）; ≤10. 挥发性有机化合物/（g/L）; ≤50. 游离甲醛/（g/kg）; ≤0.50. 苯/（g/kg）; ≤0.05. 甲苯、二甲苯和乙苯总和/（g/kg）; ≤1.0. 可溶性铅/(mg/kg); ≤50. 可溶性镉/(mg/kg); ≤10. 可溶性铬/(mg/kg); ≤10. 可溶性汞/(mg/kg); ≤2. （二）网球柱、网规格参数及要求 序号; 产品名称; 技术参数. 1; 网球柱; 1、球柱使用铝合金型材制作，器材表面经防锈处理，表面光滑光亮、色泽均匀、无起皮脱落现象； 2、产品内置蜗杆涡轮收紧装置，紧线灵活。锁定可靠，无卡滞或自动返松现象。网柱能承受不低于600N的外力下，产品不变形，无倾倒现象； 3、产品尺寸（允许偏差为±20mm）：长80*宽80mm； 4、预埋件规格：90*90*深450mm； 5、地面高度（国际标准）：1070mm。. 2; 网球网; 1、材料与结构：球网主体采用优质PE聚乙烯绳编织，表面平整致密无裂缝。顶部为六格双层结构，包边选用黑色PVC材质。 2、工艺上要求：包边经四层密线缝制；绳索或钢丝贯穿包边夹层，且夹层上沿必须紧贴绳索/钢丝。整体球网需满足高抗撕裂强度、耐湿及低吸水量的性能要求。 3、规格（允许偏差为±20mm）：长12700×宽900mm; 网孔：40×40mm,宽边线径：φ3mm 4、颜色：黑色； 5、标配：网球网、钢丝绳、中心索带、中心索带预埋件。. 序号; 性能要求. 1; ▲产品所用管材符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》标准，通过附着力达到0级（2a-间距1mm），管材符合GB/T 6742-2007《色漆和清漆 弯曲试验(圆柱轴)》，通过耐弯曲性≤2mm测试，建议修改为：提供国家认可的第三方检测中心出具的检测报告。. 2; ▲产品所用管材涂层符合《GB/T9276-1996》标准，通过自然气候暴露试验（测试周期不低于12个月）的检测，样品老化前后颜色变化程度用灰卡进行评级，灰卡等级≥5级，无变色、无粉化、无开裂、无起泡、无剥落，提供国家认可的第三方检测中心出具的检测报告。. 3; 网球柱符合GB/T24021-2024标准，获得中国环境标志（II型）产品认证，提供有效期内的认证证书。并在全国认证认可信息公共服务平台可查询。. |
| 3 |  | 四、商务要求 （1）项目完工期：自合同签订之日起45日历日内。 （2）质保期：自验收合格之日起1年。 （3）付款方式：合同签订后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的40.00%；项目完工并交付使用，验收合格后，达到付款条件起30日内，支付至审定金额的100%。 |