一、一般技术要求

1、采购需求概况

（1）品类：包含春秋西服套装、夏裤、制式长袖衬衣、短袖T恤、运动夹克。

（2）设计：以上品类各设计一件，区分男女款（短袖T恤若设计为同款，则不必同时提供男女款；运动夹克仅设计男款）。整体款式庄重、简约、大方，符合事业单位公务着装要求。

（3）数量：西服套装139套、夏裤152条、长袖衬衣278件、短袖T恤304件、运动夹克13件。

2、主要功能

满足本单位全体在岗人员日常办公、公务接待、公务外出、集体活动等多场景着装需求。

3、采购标准

（1）产品质量要求：须符合GB 18401《国家纺织产品基本安全技术规范》B类（直接接触皮肤类）及以上安全技术类别要求，甲醛含量≤75mg/kg，无禁用偶氮染料，无异味。

（2）定制要求：须上门量体，一人一版定制，支持特体版型，允许5cm内微调，提供试穿样衣。

（3）售后服务要求：质保期不低于2年，质保期内因面料或工艺原因导致的破损、脱线、褪色等问题须免费维修或更换。提供至少2年的增补采购服务，增补价格不得高于中标单价。

（4）材质要求:面料选择应兼具舒适性、透气性及耐用性，不易变形褪色。

4、工艺要求

西服套装：⑴采用全麻衬或半麻衬工艺；⑵耳朵皮挂面；⑶西装袖口为真扣眼（可开合）；⑷西裤需防滑腰里，裤脚口加防磨贴边；⑸男士西裤腰部可伸缩调节；⑹表面缝线不得出现跳线、断线、浮线或线头，明线（如袋盖、袖衩、领边等）必须顺直流畅，弧线部位圆顺自然、无波浪形变形，左右对称部位（如双嵌线袋、领面、驳头等）的缝线位置、长度必须严格对称；⑺上衣袋盖面料的经纬纱向须与大身严格一致，袋盖里外匀处理，上下嵌线缉线须平行顺直，宽度一致，袋角处需回针加固以防脱散。

夏裤：⑴需防滑腰里；⑵裤脚口加防磨贴边。

长袖衬衣：⑴采用成衣免烫工艺，确保洗涤后外观平整；⑵纽扣采用优质贝母扣或高品质树脂扣，钉扣须绕脚加固，防止脱落；⑶领子、袖口等易脏易损部位加厚或采用双层加固设计，确保挺括。

短袖T恤：⑴领口、袖口拼接处须平整牢固无线头；⑵袖口需刺绣或烫印单位标识或Logo，刺绣工艺须精细，底面须加衬布，烫印须牢固，拉紧不变形；⑶纽扣钉缝须绕脚加固；⑷下摆可罗纹收口，双针锁边。

运动夹克：⑴采用热封压胶工艺对所有接缝进行防水密封处理，⑵压胶条宽度≥15mm，压胶平整牢固，洗后不脱落；⑶采用防水拉链，往复拉合次数≥5000次无故障，所有口袋拉链亦须具备防水性能；⑷刺绣或烫印的单位标识或Logo须牢固，拉紧不变形。

5、形制要求

西服套装：⑴上衣单排两粒扣，⑵平驳领，男款后中开衩，女款收腰版型；⑶裤子为直筒版型；⑷上衣盖袋，西裤前斜插袋、无褶或单褶；。

夏裤：⑴直筒版型、⑵前斜插袋、无褶或单褶。

长袖衬衣：⑴领型为标准八字领；⑵男款明门襟、女款暗门襟；⑶袖口圆角，底摆圆摆；⑷女款可提供收腰剪裁。

短袖T恤：⑴Polo衫款式，翻领（罗纹加固）；⑵三粒扣门襟；⑶袖口为平口设计，可根据需求刺绣或烫印单位标识或Logo，颜色与服装同色系。

运动夹克：⑴款式为立领或连帽（可收纳）设计，风帽须可调节松紧；⑵前中拉链门襟，采用双向拉链，便于活动；⑶袖口可采用魔术贴调节设计，下摆须有抽绳或橡筋收口，有效防风；⑷至少2个侧插袋（带拉链或魔术贴闭合）、1个胸前拉链口袋；⑸夹克内外两侧可预留单位标识刺绣或烫印位置；⑹配置羽绒内胆，90%鸭绒含量；⑺内胆可拆卸，采用拉链或纽扣连接，支持春秋单穿或冬季叠穿。

6、耐用性与适配性要求

西服套装、夏裤：⑴成品外观须平整挺括，无烫光、极光、起泡等瑕疵；⑵裤装拉链须采用防水拉链，往复拉合次数≥5000次无故障；⑶易磨损部位需加缝加固线。

长袖衬衣：⑴透气舒适、抗皱；⑵防缩水、不起球。

短袖T恤：⑴透气亲肤、舒适、抗皱；⑵防缩水、不起球、好洗快干；⑶领口具备良好的弹性恢复能力，长久穿着不变形。

运动夹克：⑴易磨损部位建议加耐磨补强或双层设计。

二、重要技术要求

1、服饰类别及技术指标要求

| 序号 | 服饰类别 | 推荐面料类型 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西服套装 （深藏青色） | 面料：100%羊毛 里布：粘胶纤维+涤纶 | ⑴▲纱支≥110S/2×110S/2； ⑵▲克重240～300g/m； ⑶▲抗静电性能：表面电阻率≤1×10⁹Ω； ⑷▲耐干洗/干摩擦/湿摩擦色牢度≥4级； ⑸▲耐干洗色牢度≥4级； ⑹▲干洗尺寸变化率：经纬向±1.5%以内； ⑺▲马丁代尔耐磨≥15000次； ⑻▲起毛起球等级≥3-4级； ⑼▲PH值为4.0～8.5。 |
| 2 | 夏裤 （藏青色） | 羊毛含量≥50% （其余为聚酯纤维等） | ⑴▲纱支≥100S/2*100S/2； ⑵▲克重210 ～240g/m； ⑶▲干洗尺寸变化率：经纬向±1.5%以内； ⑷▲水洗尺寸变化率：经向≤±2.0%，纬向≤±1.5%； ⑸▲耐干洗、水洗色牢度≥3-4级； ⑹▲干/湿摩擦色牢度≥4级； ⑺▲耐汗渍、水渍色牢度≥4级； ⑻▲马丁代尔耐磨≥12000次； ⑼▲起毛起球等级≥3-4级； ⑽▲透气率≥300mm/s、透湿量≥3000g/㎡·24h ⑾▲PH值为4.0～7.5。 |
| 3 | 长袖衬衣 （白色） | 100%高支长绒棉 | ⑴▲纱支≥140S/3×140S/3； ⑵▲克重110～150g/m； ⑶▲水洗尺寸变化率：经向≤±2.0%，纬向≤±1.5%； ⑷▲耐干洗、水洗色牢度≥4级； ⑸▲干/湿摩擦色牢度≥4级； ⑹▲耐汗渍、水渍色牢度≥3-4级； ⑺▲免烫平整度等级≥3级； ⑻▲马丁代尔耐磨≥10000次； ⑼▲起毛起球等级≥4级； ⑽▲透气率≥400mm/s、透湿量≥3500g/㎡·24h ⑾▲PH值为4.0～7.5。 |
| 4 | 短袖T恤 （黑色、灰色） | 面料A：锦纶+氨纶 面料B：棉+桑蚕丝（≥10%） (两种面料各一件) | ⑴▲含丝面料纱支≥60S/2； ⑵▲克重110～180g/m； ⑶▲水洗尺寸变化率：经纬向±2%以内； ⑷▲耐干洗、水洗色牢度≥4级； ⑸▲干/湿摩擦色牢度≥4级； ⑹▲耐汗渍、水渍色牢度≥4级； ⑺▲耐光色牢度≥3-4级； ⑻▲起毛起球等级≥4级； ⑼▲马丁代尔耐磨≥10000次； ⑽▲透气率≥350mm/s、透湿量≥4000g/㎡·24h（含丝≥3200g/㎡·24h） ⑾▲PH值为4.0～7.5。 |
| 5 | 运动夹克 （藏青色） | 100%聚酯纤维 （三合一面层结构） 可拆卸羽绒内胆 | ⑴▲具备防水+防油污+防风三防功能，防水性能≥3级； ⑵▲耐磨性能≥10000； ⑶▲PH值为4.0～8.5。 |