| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 一、采购清单 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 序号; 名称; 材质名称; 规格（数字单位：mm）; 单位; 印字; 最高 单价(元）. 一、洞巾类. 1; 产科洞巾; 全棉坯布; 1500*1100双层（开长形孔350*80）; 张; 产科; 28.6. 2; 白色小洞巾; 全棉坯布; 800*800双层（开圆形孔100）; 张; 供应室; 20. 3; 绿色小洞巾; 墨绿色涤棉平纹; 500*800 双层（开圆形孔100）; 张; 手术室; 22. 4; 眼科洞巾; 墨绿色涤棉平纹; 1500*1000单层（开单椭圆孔70*60，孔周围400*400加为双层，距顶400，宽向居中）; 张; 眼科; 36. 5; 心外洞巾; 墨绿色涤棉平纹; 800*800 单层（中间开圆形洞120）; 张; 心外手术室; 22. 6; 会阴巾; 墨绿色涤棉平纹; 1350*1000单层（中央开孔250*30）在孔周围200*300处加为双层布; 张; 手术室; 33. 二、包单类. 1; 小桌布; 墨绿色涤棉平纹; 1000*1000双层; 张; 各类手术室; 44. 2; 方桌布; 墨绿色涤棉平纹; 1500*1500双层; 张; 各类手术室; 66. 3; 长桌布; 墨绿色涤棉平纹; 2000*1500 双层; 张; 各类手术室; 80. 4; 心外中单; 墨绿色涤棉平纹; 900*1700单层; 张; 心外手术室; 33. 5; 烧伤科中单; 孔雀兰色涤棉平纹; 1200*800双层; 张; 烧伤整形美容科; 25. 6; 产单; 全棉坯布; 1700*1200 双层; 张; 产科; 36. 7; 心外燕尾单; 墨绿色涤棉平纹; 3700*2600双层（开叉，开口前1300，开口后2000; 张; 心外手术室; 198. 8; 截石位单; 墨绿色涤棉平纹; 3300*2100（开叉处距上端边1450，分叉到下端边，在洞叉周围1500*500处加为双层）; 张; 手术室; 110. 9; 单裤腿; 全棉坯布; 500*800 单层，呈裤腿状; 件; 产科; 11. 10; 胸单; 墨绿色涤棉平纹; 3750*2350（开口处靠近一侧胸部，开扇形洞，底长50，扇弓长430，中间高200，两边高150，洞周边1500*500处加为双层）; 张; 手术室; 198. 11; 脑单; 墨绿色涤棉平纹; 3750*1850（开口处靠近上端850，开圆形洞200*200，洞周边1500*500处加为双层）; 张; 手术室; 154. 12; 腹单; 墨绿色涤棉平纹; 3700*1800（开口处靠近腹部，开圆形洞350*130，洞周边1500*500处加为双层）; 张; 手术室; 176. 13; 新生儿大单; 涤棉小斜纹花布; 2200*1300，双层; 个; 新生儿; 33. 14; 新生儿中单; 涤棉小斜纹花布; 1000*1000，双层; 新生儿; 22. 15; 浴巾; 纯棉制品; 500*1000; 个; 新生儿; 17. 16; 浴巾; 纯棉制品; 700*1400; 个; 新生儿; 20. 17; 奶袋; 全棉坯布; 600*880 双层; 张; 新生儿; 18. 18; 奶袋; 全棉坯布; 350*700 双层; 张; 新生儿; 9. 19; 肾内科大包单; 孔雀兰色涤棉平纹; 1200*1200 双层; 张; 肾内科; 32. 20; 肾内科小包单; 孔雀兰色涤棉平纹; 850*850 双层; 张; 肾内科; 18. 21; 针管包布; 全棉坯布; 450*500 双层; 张; 供应室; 12. 22; 心外托盘套; 墨绿色涤棉平纹; 600*1100 双层 一侧开口成布袋形; 张; 心外手术室; 33. 23; ICU大单; 全棉坯布; 1860*1600，四层; 张; 重症ICU; 49. 24; ICU中单; 全棉坯布; 1600*1400，双层; 张; 重症ICU; 39. 25; 心外器械套; 墨绿色涤棉平纹; 300*250 双层 5个口袋; 张; 心外手术室; 22. 26; 介入手术中单; 湖兰色涤棉平纹; 1200*1000双层; 张; 介入手术室; 33. 27; 介入手术床单; 湖兰色涤棉平纹; 3000*1000单层; 张; 介入手术室; 44. 28; 介入小桌布; 湖兰色涤棉平纹; 1100*1100双层; 张; 介入手术室; 33. 29; 介入洞巾; 湖兰色涤棉平纹; 3000*1500双层，洞周围双层1500*1500，开四个长方形洞135*25洞口包边。洞口距离顶端520顶部横向双洞，洞间距100，洞口距离顶端1000处开竖向双洞，洞间距150; 张; 介入手术室; 196. 三、治疗巾类. 1; 手术巾; 墨绿色涤棉平纹; 800*500 单层; 张; 手术室; 14. 2; 眼科手术巾; 墨绿色涤棉平纹; 900*900单层; 张; 眼科; 16.5. 3; 白治疗巾; 全棉坯布; 500*800 单层; 张; 供应室; 8.8. 4; 心外治疗巾; 墨绿色涤棉平纹; 850*850 单层; 张; 心外手术室; 15.6. 5; 烧伤科治疗巾; 孔雀兰色涤棉平纹; 800*500 双层; 张; 烧伤整形美容科; 14.8. 6; ICU治疗巾; 全棉坯布; 560*380 双层; 张; 重症ICU; 8.8. 四、手术衣与病员服类. 1; 病员衣长袖; 红蓝格涤棉小斜纹; XXXL\XXL\XL\L\M，含电子标签; 件; 省医院; 46. 2; 病员衣长袖裤子; 红蓝格涤棉小斜纹; XXXL\XXL\XL\L\M，含电子标签，加抽带; 条; 省医院; 38. 3; 病员衣短袖; 红蓝格涤棉小斜纹; XXXL\XXL\XL\L\M，含电子标签; 件; 省医院; 39. 4; 病员衣短袖裤子; 红蓝格涤棉小斜纹; XXXL\XXL\XL\L\M，含电子标签，加抽带; 条; 省医院; 33. 5; 洗手衣; 孔雀兰色涤棉小斜纹; XXXL\XXL\XL\L\M，部分特体; 件; 各类手术室; 42. 6; 洗手裤; 孔雀兰色涤棉小斜纹; XXXL\XXL\XL\L\M，部分特体; 条; 各类手术室; 33. 7; 手术衣（核心产品）; 墨绿色涤棉平纹; 全包式，系带宽20-30。袖口松紧带实际使用长度不小于130，手术衣报废前免费更换。; 件; 各类手术室; 77. 8; 白手术衣; 全棉坯布; XXXL\XXL\XL\L\M; 件; /; 47.3. 9; 病员反穿衣; 全棉色织布; 全棉色织布纱织20*16 密度66*56长款; 件; 各类ICU; 49.5. 10; 儿童病员衣; 全棉色织布; 全棉色织布纱织20*16 密度66*56; 套; 儿童病院; 55. 11; 婴儿服; 全棉花布; C20*10 40*44，单面绒; 件; 新生儿; 33. 12; 洁净服; 100%聚酯纤维，纱支（75D+18D导电丝）*75D 密度200克/米; XL\L\M\S; 件; 静配中心; 66. 13; 孕妇装; 漂白涤卡; XXL\XL\S; 件; 省医院; 58.3. 14; 护士棉衣; 丝棉+涤卡; XXL\XL\M; 件; 省医院; 99. 15; 配送衣; 红色涤卡; XL\L\M\S; 件; 配送中心; 55. 16; 配送裤; 红色涤卡; XL\L\M\S; 条; 配送中心; 28. 17; 特殊患者病员服; 蓝或者粉色; XXXXXXL\XXXXL\XXXL\XXL\XL\L\M\S; 套; 西院病区; 200. 五、其他类. 1; 约束带; 绿色涤卡; 130*250双层，四角缝制自粘带并绑带; 个; /; 19.8. 2; U形枕; 花色涤卡; T/C:65/35、纱织C45/2X21、密度138 *71，内部填充水洗棉; 个; 新生儿; 19. 3; 体位垫; 皮革加高弹海棉; 人造皮革包面，内部填充高弹棉，三个类型，最大尺寸75*40*25; 个; 急诊; 80. 4; 方机头罩; 绿色涤卡; 680*600，五个面，开口带抽绳或松紧带; 个; 相应科室; 22. 5; 圆机头罩; 绿色涤卡; 直径550，高280，五个面，开口带松紧带; 个; 相应科室; 22. 6; 大机器套; 绿色涤卡; 长宽高分别在500以上，1200内（含），五个面，开口带抽绳或松紧带; 个; 相应科室; 38.5. 7; 小机器套; 绿色涤卡; 长宽高分别在500以内（含），五个面，开口带抽绳或松紧带; 个; 相应科室; 22. |
| 2 |  | 二、具体参数要求： 1; 全棉坯布; 1.面料名称：全棉坯布. 2.纤维含量：100%棉. 3.密度：C32*32 （130*70）. 4.耐氯漂：≥4级；. 5.耐干摩擦色牢度：≥4级；. 6.PH、甲醛符合国家纺织品相关标准. 7.纯棉制品需提前做好预缩，保证产品缩水率低于2%. 2; 涤棉平纹; 1.面料名称： 墨绿色涤棉平纹 孔雀蓝涤棉平纹、湖兰色涤棉平纹. 2.纤维含量：T/C 65/35. 3.纱织 密度：23s*22.8s 104*61. 4.断裂强度：径向1400±50N，纬向600±50N. 5.水洗尺寸变化率：径向3%，纬向2%；. 6.耐氯漂：≥4级；. 7.PH、甲醛符合国家纺织品相关标准. 3; 涤棉小斜纹; 1.面料名称：孔雀兰色涤棉小斜纹、红蓝格涤棉小斜纹、涤棉小斜纹花布. 2.纤维含量：T/C 65/35. 3.密度：纱织32*32 密度130*70. 4.耐氯漂：≥4级；. 5.耐干摩擦色牢度：≥4级；. 6.PH、甲醛符合国家纺织品相关标准. 4; 涤卡; 1.面料名称：涤卡. 2.纤维含量：T65/C35. 3.密度：BJT/C 23*21 138*71. 4.断裂强度：径向2100±50N，纬向900±50N.. 5.水洗尺寸变化率：径向1%，纬向1%；. 6.重量：250±5g/㎡. 7.耐氯漂：≥4级；. 8.PH、甲醛符合国家纺织品相关标准. 5; 特殊患者病员服; 1.纤维成分含量：聚酯纤维60%，聚酯复合弹性纤维40%（允差±5%）；. 2.纱线线密度：130D，允差5%；单位面积质量（g/m）：160±5gsm；. - 3.耐水色牢度、耐干（湿）摩擦色牢度、耐汗渍色牢度、耐氯漂色牢 度、耐皂洗色牢度，色牢度均≥4级；. 4.水洗尺寸变化率（%）：直向：≤3%，横向：≤3%；. 5.起毛起球（级）：≥4级；. 6.顶破强力：≥600N；. 7.弹性伸长率（%）；直向≥60、横向≥80；弹性回复率（%）：直向≥80、横向≥70；. 8.透气性：≥270mm/s；洗前吸湿速干性：滴水扩散时间：<1s，吸水率：≥200%，芯吸高度：≥200mm；. 9.pH值、甲醛含量均符合国家纺织产品基本安全技术规范《GB18401-2010》B类要求；. 10.无异味、可分解致癌芳香胺染料：未检出；可水洗次数≥200次。. |
| 3 | ★ | - 三、其他要求： - 1、手术衣与病员服类中涉及尺码的产品，各尺码对应的件数以医院后期实际订货为准。需提前做好预缩，保证产品缩水率低于2%； 2、手术衣与病员服类产品，须分别提供尺码对照表，各尺码有明显标记方式； 3、所有产品最终款式由采购人确定，根据科室要求印字或绣字,价格不变； 4、供应商不得要求最低起送量或最低产品起订量，采购人根据实际需求发出采购订单，本项目根据实际情况订购，不能保证每次订货数量，供应商均应满足采购人订货需求。定制产品的所有功能、参数必须完全符合采购人需求，供应商需接受采购人对产品规格、数量、质量、交货时间或地点的变更要求。 |
| 4 |  | 四、样品要求： 各投标人均需提供样品一套：【产科洞巾、长桌布、腹单、白治疗巾、病员衣长袖、病员衣长袖裤子、病员衣短袖、病员衣短袖裤子、手术衣、特殊患者病员服，共计10样，每样数量为1，提供第三方检测报告或相关证明材料，每样数量为1】 1、样品制作标准和要求：成品要求剪裁合体，做工精细，缝线平整，无外露线头或缝合不良的地方。其他应符合招标文件技术要求。 2、样品需密封递交，样品（含包装等）均不得明示任何商标、厂家及品牌标识或投标人名称及其他特殊标记等信息，否则将被作为违规而被拒收，退回要求其调整，调整后仍有商标、厂家及品牌标识或投标人名称的其样品分为零分。 3、样品递交截止时间：同投标文件递交截止时间。 4、样品递交截止地点：瑞恒项目管理有限公司（陕西省西安市曲江新区雁翔路3269号旺座曲江D座30层3001号）。 5、评审现场须对有效投标人递交的样品进行拆验，投标人须自行承担风险，不得追究任何一方责任。招标人及评审小组不对样品进行封装且不支付所拆验样品的费用。 6、样品退还：未中标人在中标结果公告发出后5个工作日内领取退还的样品，如未在规定时间内领取样品，视为自动放弃，由招标代理机构自行处理，中标人样品由招标代理机构送招标人留存，作为验收依据。 |