碑林画像石刻现状及病害情况表

| 序号 | 名称 | 编号 | 原藏 品号 | 级别 | 质地 | 尺寸 | 完残现状 | 主要病害 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 画像石门楣 | 1# | 五六85 | 三级 | 石 | 高38 宽177.5 厚7 | 右端残 | 表面风化、粉化脱落、片状剥落，人为红色字迹污染，有人为机械损伤。 |  |
| 2 | 画像石门楣 | 2# | 10-07 84 |  | 石 | 高39.4 宽189.5 厚5.3 | 基本完整 | 表面风化、粉化脱落、片状剥落，局部残缺。 |  |
| 3 | 画像石门框（左） | 3# | 五六1086（一） | 三级 | 石 | 高117 宽36 厚4.5 | 两端残 | 表面风化、粉化脱落，局部黄色污染，呈流淌状，局部残缺，人为红色字迹污染。 |  |
| 4 | 画像石门框（右） | 4# | 五六1086（七） | 三级 | 石 | 高130 宽37 厚6 | 下端残 | 表面严重风化、粉化脱落，人为红色字迹污染，局部缺损。 |  |
| 5 | 画像石门楣 | 5# | 10-0772（一） |  | 石 | 高36.4 宽68 厚6.3 | 右部半残 | 断裂为三部分，表面风化、粉化脱落、片状剥落，人为红色字迹污染，局部变色，局部缺损。 |  |
| 6 | 画像石门楣 | 6# | 10-0771（一） |  | 石 | 高39 宽69.5 厚5 | 左端残 | 断裂为四部分，表面风化、粉化脱落、片状剥落，大面积微生物病害并导致变色，局部缺损，局部黑色墨迹污染。 |  |
| 7 | 画像石门楣 | 7# | 六三170 | 三级 | 石 | 高38.5宽244厚7 | 两端残 | 表面风化、粉化脱落、片状剥落，微生物病害并导致变色，人为红色字迹污染，局部缺损。 |  |
| 8 | 画像石门楣 | 8# | 五七728（一） |  | 石 | 高29.5 宽174 厚10 | 断为两块 | 表面风化、粉化脱落、片状剥落，局部缺损，局部变色。 |  |
| 9 | 画像石门框（右） | 9# | 10-0770 |  | 石 | 高121.8宽39.1厚7.7 | 右下端剥蚀，边磨损。 | 表面风化、严重粉化脱落、片状剥落，局部变色，局部缺损。 |  |
| 10 | 画像石门框（右） | 10# | 10-0778 |  | 石 | 高130 宽38.5 厚6 | 上端残 | 表面严重风化、粉化脱落、片状剥落，多处孔洞状风化，局部缺损 |  |
| 11 | 画像石门框（右） | 11# | 10-0779 |  | 石 | 高144.9 宽38.1 厚6.8 | 基本完整 | 表面风化、粉化脱落、片状剥落，局部层状起翘，黑色污染物覆盖，微生物病害并导致变色 |  |
| 12 | 画像石门楣 | 12# | 10-0754（一） |  | 石 | 高39.5 宽92 厚8.7 | 右端残，边磨损 | 断裂为两部分，表面风化、粉化脱落、片状剥落，局部有盐析现象，黄褐色字迹标识污染，局部缺损。 |  |
| 13 | 画像石门框（左） | 13# | 五六80（二）（三） | 三级 | 石 | 高76宽37厚5.8；长37宽44厚5 | 下角残 | 表面风化、粉化脱落，人为红色油漆和粉笔字迹污染，下半部横向贯穿性机械断裂。 |  |
| 14 | 画像石门楣 | 14# | 10-0761（一） |  | 石 | 高40.8宽94.3厚9 | 右部半残 | 表面风化、粉化脱落、片状剥落，白色粉末状物质覆盖，人为粉笔字迹污染，有人为机械损伤，局部缺损,中部纵向贯穿性断裂 |  |
| 15 | 画像石门框（左） | 15# | 10-0759 |  | 石 | 高146 宽38.5 厚7.5 | 右下角剥蚀，边磨损 | 表面风化、粉化脱落，灰色物质结壳和黄色污染物覆盖，人为红色油漆和粉笔字迹污染 |  |
| 16 | 画像石门扇（左） | 16# | 五五30（一） | 三级 | 石 | 高111 宽49 厚3 | 微残表面有剥蚀 | 表面风化、粉化脱落、片状剥落，局部起翘脱落，局部变色，人为红色和粉笔字迹污染，局部缺损，有铁构件残留 |  |
| 17 | 画像石门扇（右） | 17# | 五五30(二) | 三级 | 石 | 高119 宽47.5 厚4 | 基本完整 | 表面风化、粉化脱落、片状剥落，局部变色，人为红色和粉笔字迹污染，局部缺损，有铁构件残留 |  |
| 18 | 画像石门楣 | 18# | 10-0783（一） |  | 石 | 高40.8 宽93 厚9 | 左部半残 | 表面风化、粉化脱落、片状剥落，有人为刻划痕迹，人为红色、绿色和粉笔字迹污染，中部纵向机械贯穿性断裂，局部白色污染物覆盖 |  |
| 19 | 画像石门框（左） | 19# | 10-0758（一）（二） |  | 石 | 高124.2 宽38 厚8 | 断为两截 | 表面风化、粉化脱落，色粉末状物质覆盖，人为红色、绿色和粉笔字迹污染，局部缺损,中部横向机械贯穿性断裂，有前人修复痕迹 |  |
| 20 | 画像石门框（左） | 20# | 五六1081（一） | 三级 | 石 | 高105.5 宽34.7 厚5.7 | 基本完整 | 表面风化、粉化脱落、片状剥落，侧面白色粉末状物质覆盖，人为红色和粉笔字迹污染，局部墨迹污染，局部缺损 |  |
| 21 | 画像石门楣 | 21# | 10-0768 |  | 石 | 高39.7 宽168.8 厚5.2 | 左部微残 | 表面风化、粉化脱落、片状剥落，有浅表性原生裂隙，黄色物质覆盖，微生物病害并导致变色，。 |  |
| 22 | 画像石门框（右） | 22# | 10-0767 |  | 石 | 高110 宽33.5 厚5 | 下端微残 | 表面风化、粉化脱落，人为红色和粉笔字迹污染，局部缺损 |  |
| 23 | 画像石门框 | 23# | 六三176 | 三级 | 石 | 高146 宽39 | 两端残 | 表面孔洞状风化、粉化脱落，人为红色和粉笔字迹污染，局部缺损 |  |
| 24 | 画像石门楣 | 24# | 五七770 |  | 石 | 高37 宽136 厚6.8 | 左端残损 | 表面风化、粉化脱落、片状剥落，局部变色发黄，局部白色物质覆盖，人为红色字迹污染，局部缺损 |  |
| 25 | 画像石门框(内室） | 25# | 五六 1087 (五)(六) (八)(九） |  | 石 | 高147 宽52.5 厚5.5 | 表面剥蚀右端残 | 表面风化、粉化脱落、片状剥落，局部开裂起翘，大面积变色发黄，人为白灰质物质覆盖，人为红色和粉笔字迹污染，局部缺损 |  |
| 26 | 画像石门框(内室） | 26# | 五六1087（八） | 三级 | 石 | 高143 宽56 厚7 | 右端残 | 表面风化、粉化脱落、片状剥落，局部起翘开裂，局部变色发黄，人为红色和粉笔字迹污染，局部缺损,中部纵向贯穿性断裂 |  |
| 27 | 画像石门楣 | 27# | 五六1087（二） | 三级 | 石 | 高45 宽94 厚4.7 | 边缘残损 | 局部起翘、片状剥落，局部变色发黄，大面积白色粉末状物质覆盖，，人为红色和粉笔字迹污染，局部缺损 |  |
| 28 | 画像石门框（左） | 28# | 五六1087（三） | 三级 | 石 | 高117 宽43 厚6 | 边缘残损 | 局部缺损、片状剥落，局部变色发黄，白色粉末状物质覆盖，表面风化、粉化脱落，人为红色、蓝色和黄色粉笔字迹污染 |  |
| 29 | 画像石门框（右） | 29# | 五六1087（四） | 三级 | 石 | 高134 宽40 厚7 | 两端残 | 表面风化、粉化脱落、片状剥落，整体变色发黄，人为红色和蓝色字迹污染，局部缺损 |  |
| 30 | 画像石门框(内室） | 30# | 五六1087（九） | 三级 | 石 | 高105.5 宽45 厚6 | 基本完整 | 表面严重风化、粉化脱落、片状剥落，人为白色粉笔字迹污染。 |  |