碑林造像石刻现状及病害情况表

| 序号 | 名称 | 编号 | 原藏 品号 | 级别 | 质地 | 尺寸 | 完残 现状 | 主要病害 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雕龙饰片 | 1# | 六二140 | 未定级 | 石 | 长90 宽39 厚17 | 残 | 局部缺损，表面孔洞状风化、多处片状剥落，有浅表性原生裂隙，局部变色，人为红色数字标记 |  |
| 2 | 幢顶造像 | 2# | 3181 | 未定级 | 石 | 高29 宽35 长35 | 边角残 | 人为红色、黑色数字标记，局部贯穿性断裂，有粘接修复痕迹，表面风化、片状剥落，有浅表性原生裂隙，土黄色和白色污染物覆盖，局部缺损 |  |
| 3 | 菩萨立像 | 3# | 五七776 | 二级 | 石 | 通高112 宽32 厚20 底高14 | 双臂及底座残头部缺失 | 局部残缺，人为红色数字标记，人物粉笔涂抹，白色和土黄色结壳覆盖，局部变色，大面积红色油漆污染物覆盖 |  |
| 4 | 砂石千佛造像碑 | 4# | 1406 | 二级 | 砂石 |  | 残 | 泥色结壳通体覆盖，人为红色、粉笔数字标记，局部缺损部位可看到红色截面，表面严重严重风化、粉化脱落、片状剥落，石刻线条轮廓模糊，局部缺损 |  |
| 5 | 佛坐像 | 5# | 3151 | 三级 | 石 | 通高58.5 宽23 厚27 底高15.5 | 右臂残，座断为两截 | 人为红色、蓝色和粉笔数字标记左上角缺损，表面风化、粉化脱落、片状剥落，右臂残缺，纵向贯穿性断裂 |  |
| 6 | 石坐像 | 6# | 10-0605 | 未定级 | 石 | 高42 宽60 厚38 | 头部缺失，无底座，右手指残缺 | 头部缺失，表面颜料层严重脱落，残留颜料层变色、龟裂、起翘，双手残缺，人为红色、黑色数字标记，局部变色呈白色、黄色和灰色，表面严重风化、粉化脱落、片状剥落 |  |
| 7 | 白石释迦坐像 | 7# | 1427 | 未定级 | 白石 | 高75 宽65 厚33 | 头部及右手残 | 头部缺失，右臂缺损，双手残缺，臀部残缺，背部大面积变色呈黄褐色，人为红色数字标记，表面风化、片状剥落，正面有多处较长的风化裂隙 |  |
| 8 | 西游记石雕构件 | 8# | 10-0730 | 未定级 | 石 | 长95 宽33 厚9 | 基本完整 | 大面积生物病害并导致变色，表面风化、粉化脱落，局部片状脱落，人为红色、蓝色数字标记 |  |
| 9 | 彩绘佛坐像 | 9# | 10-0651 | 未定级 | 石 | 通高90 宽66 厚41 | 基本完整 | 大面积土质结壳覆盖，右手局部有较厚泥土堆积，颜料层多处鳞片状脱落，局部颜料层褪色、变色，头顶部颜料层起翘脱落，头部大面积泥浆流挂、覆盖，泥浆中有麦秆混合其中，臀部大面积泥质结壳覆盖，并有酥粉现象，鼻尖缺损，人为红色、蓝色数字标记 |  |
| 10 | 塔铭 | 31# | 九七117塔铭 | 未定级 | 白石 | 长63.5 宽65 高42.5 | 断裂 | 局部缺损，大面积生物病害造成污染变色，表面风化、溶蚀、片状脱落，有多处浅表原生性裂隙，字迹纹饰多已模糊不清 |  |
| 11 | 菩萨像 | 11# | 10-0751 | 未定级 | 石 | 长50 高74 底高29 | 残，头部缺失 | 头部缺失，颈部黑色污染物覆盖，右手食指断裂、错位，表面风化、粉化脱落，局部变色、缺损，局部微生物病害并导致变色，底座有泥质结壳覆盖，人为红色、蓝色数字标记，右臂肘部曾断裂，有修复粘接痕迹 |  |
| 12 | 白石佛坐像 | 12# | 1417 | 二级 | 石 | 通高48.5宽35 厚30 底高23 | 头部缺失 | 头部缺失，双手缺损，表面风化，多处片状脱落，有一处横向较长裂隙，大面积泥垢覆盖，人为红色数字标记 |  |
| 13 | 菩萨立像 | 13# | 五三1073 | 二级 | 石 | 通高120高110 宽38 榫高10 | 头部及左右手缺 | 头部和双手缺失，表面颜料层完全脱落，人为红色数字标记，右脚贯穿性断裂，有粘接修复痕迹，表面风化，左臂缺损，腰部左侧有直径约2厘米、深1厘米空洞 |  |
| 14 | 彩绘贴金菩萨立像 | 14# | 10-0674 | 未定级 | 石 | 高118 宽49 榫高16 | 头部缺失 | 头部和双手缺失，局部衣饰残缺，大面积颜料层脱落，残留颜料层褪色、粉化脱落，有少量贴金残留，人为红色数字标记，腰部横向贯穿性断裂，有粘接修复痕迹 |  |
| 15 | 释迦造像龛 | 15# | 10-0809 | 未定级 | 砂石 | 高92 宽71.5 厚10.5 | 残表面剥蚀严重 | 表面严重风化，大面积粉化脱落、片状脱落，局部缺损，有雨水流挂痕迹，表面覆盖黑褐色不明污染物，人为红色数字标记 |  |
| 16 | 菩萨立像 | 16# | 10-0802 | 未定级 | 砂石 | 通高159.5，座高24.5，长44，宽53 | 双手及持物缺失，左肘及左脚处断裂 | 塑像颜料层所剩无几，左臂肘部、发髻背面、手部、手捧供物和飘带缺损，左脚连带莲花座缺损，表面积尘较厚，头部和面部变色发黑，颈部有环绕一周的裂隙，头顶有蛛网、鸟粪残留，颈部有前人修复痕迹，塑像整体风化严重，有人为红色数字标记 |  |
| 17 | 菩萨立像 | 17# | 10-0801 | 未定级 | 砂石 | 通高167，座高25长45宽51.5 | 耳部头发缺失 | 头部缺失，身体局部残缺，从肩部和腿部横向贯穿断裂为三部分，另有残块若干，表面有少量残留地仗层，表面风化，人为红色、蓝色数字标记 |  |
| 18 | 千佛像门 | 18# | 2285 | 二级 | 石 | 高120 宽54 厚7 | 中间 断裂 | 从中部横向贯穿断裂为两部分，表面严重风化、溶蚀、粉化脱落、片状脱落，局部白色污染物覆盖，表面有极少量颜料残留，局部缺损，人为红色数字标记 |  |
| 19 | 佛坐像 | 19# | 10-0660 | 未定级 | 石 | 高79 宽68 厚40 | 基本 完整 | 人为红色和黑色数字标记，表面严重溶蚀、风化，大面积颜料层脱落，残留的颜料层老化、龟裂、变色，局部少量细泥层残留，肩部变色 |  |
| 20 | 罗汉坐像 | 20# | 10-0659 | 未定级 | 石 | 通高80宽49.5厚25 | 基本完整 | 表面颜料层严重脱落，局部残缺，人为红色数字标记，局部缺损，表面风化、粉化脱落 |  |
| 21 | 彩绘佛坐像 | 21# | 九二298 | 未定级 | 石 | 高53长40宽25底高14.5 | 缺失头部 | 表面颜料层严重脱落，残留的颜料层龟裂、起翘，大面积地仗层露出，头部缺失，手部残缺，背部自腰部以下严重粉化脱落，人为红色数字标记，表面粉化脱落 |  |
| 22 | 佛立像 | 22# | 五九568 | 三级 | 石 | 通高83宽36 厚20 榫12 | 右手及头部缺失 | 表面颜料层褪色、变色，局部缺损，头部和右手缺失，大面积泥垢覆盖，人为红色数字标记左上角缺损 |  |
| 23 | 菩萨残坐像 | 23# | 10-0612 | 未定级 | 石 | 通高48宽36厚40底高35.8 | 仅存底座及菩萨双腿 | 为自臀部以下的躯干一部分和底座，颜料层严重脱落，残留颜料层褪色、粉化脱落、露出地仗层，局部缺损，人为红色、蓝色数字标记，表面风化，局部片状脱落 |  |
| 24 | 彩绘佛坐像 | 24# | 10-0646 | 未定级 | 石 | 通高50宽28 高18 底高43 | 头部缺失 | 表面颜料层严重脱落，残留颜料层片状脱落，露出大片地仗层，有沥粉贴金工艺，头部缺失，人为红色、黑色数字标记，人为胶结物残留污染，局部缺损 |  |
| 25 | 力士须弥座 | 25# | 10-0748 | 未定级 | 白石 | 长71.5 宽71.5 高29 | 残，断为两截 | 从中部贯穿断裂为两部分，多处局部缺损，表面严重，局部变色发黄，小面积黑色污染物覆盖，多处风化裂隙、原生性裂隙，局部起翘、片状脱落，侧面生物病害导致变色，人为红色、蓝色数字标记 |  |
| 26 | 石莲盆 | 26# | 1462 | 三级 | 石 | 直径53.5高27.5 | 残 | 中部横向贯穿断裂为两部分，局部残缺，大面积生物病害并导致变色，局部黑色污染物覆盖，多处有原生性裂隙，表面风化、粉化脱落，局部变色发黄，人为红色、蓝色数字标记 |  |
| 27 | 弟子立像 | 27# | 10-0752 | 未定级 | 石 | 高80 长32 厚33 | 残，头部缺失 | 中部横向贯穿断裂为两部分，局部残缺，大面积生物病害并导致变色，局部黑色污染物覆盖，多处有原生性裂隙，表面风化、粉化脱落，局部变色发黄，人为红色、蓝色数字标记 |  |
| 28 | 佛像头（彩蓝） | 28# | 10-0633 | 未定级 | 石 | 高45 宽27 厚17 | 基本完整 | 人为红色、蓝色数字标记，大面积颜料层脱落，通体泥垢覆盖，左耳缺损，残留颜料层脆弱化、多处片状脱落露出地仗层 |  |
| 29 | 菩萨残立像 | 29# | 10-0712 | 未定级 | 石 | 残高80 宽53 厚25 | 头、左臂、右手、大腿以下均缺失 | 仅为自颈部至臀部躯干的一部分，人为红色数字标记，头部、右手和左臂缺失，表面严重风化，表面有大面积密集而细小的风化裂隙，胸口处有大面积黑色和灰褐色不明污染物覆盖，局部小面积残缺 |  |
| 30 | 僧伽大士坐像 | 30# | 10-0599 | 未定级 | 石 | 高94 宽67.2 厚47 | 基本完整 | 通体土垢覆盖，局部有白色不明污染物，腿部有横向贯穿性裂缝，背部有黑色污染物，手部缺损，有修复粘接的痕迹，人为红色数字标记 |  |
| 31 | 莲座 | 10# | 10-0724 | 未定级 | 石 | 高12径50 | 断为两部分 | 横向贯穿性机械断裂，局部缺损，表面有白色、土黄色和褐色污染物覆盖，人为红色数字标记 |  |
| 32 | 四面残造像 | 32# | 五九480 | 二级 | 石 | 长7 宽53.5 厚19.5 | 残 | 人为红色数字标记，表面严重风化、溶蚀、粉化脱离，局部变色，有多处泥垢结壳，局部缺损 |  |
| 33 | 阿难像 | 33# | 五九474 | 二级 | 砂石 | 通高166 | 残 | 两耳、鼻尖、嘴唇、指尖、袖子、袈裟下摆、脚部和底座缺损，整体积尘极厚，塑像严重风化、粉化脱落，局部片状脱落，右侧严重溶蚀，人为红色、粉笔数字标记 |  |
| 34 | 迦叶像 | 34# | 五九475 | 二级 | 砂石 | 通高152 | 残 | 两耳、鼻梁、右手无名指尖、袖子、袈裟下摆和底座缺损，从中部横向断裂且有前人修复粘接痕迹，整体积尘极厚，塑像严重风化、粉化脱落，法衣下摆严重片状脱落，人为红色数字标记 |  |
| 35 | 佛立像 | 35# | 九七116 | 未定级 | 红砂石 | 通高187宽70 厚33 榫10 | 双臂残 | 鼻子为前人修复的，双耳、两臂及袖子缺损，两脚缺失，头部及面部有多处裂隙纵横交错且纵向居多，身体大面积表层片状脱落，局部变色，头部颈部溶蚀，面部右侧有泥水流挂痕迹，鼻部为前人不当修复，多处大片起翘空鼓形成纵向裂缝，局部有泥土和沙石颗粒混合堆积 |  |
| 36 | 菩萨石立像残件（石雕菩萨残像） | 36# | 3188 | 二级 | 石 | 高38 座高16 座宽34 | 仅余小腿以下及底座 | 仅余小腿以下及底座，两足略损，积尘厚，有土垢，莲花座微损，表面有风化和微生物病害 |  |
| 37 | 佛坐像 | 37# | 10-0615 | 未定级 | 汉白玉 | 通高41 宽37 厚35 底高9 | 头部缺失，左小臂及左手残 | 头部缺失，左臂及手缺损，背部局部小面积缺损，正面有大量较厚的钙质硬壳覆盖 |  |