采购需求
一、项目概况
本工程为高新区第二十一小学厨房专项改造，主要施工内容包括：原有设施设备拆除、原有空调拆除与重新安装、通风管道及通风口下调安装、室外沉淀池布管安装、顶面 600×600 铝扣板吊顶安装、墙面与地面防滑瓷砖铺贴、防水处理、管线整改及设备点位预留等，所有施工内容以工程量清单及采购人要求为准。
二、总体施工要求
（一）供应商必须严格遵循国家建筑装饰装修工程规范，选用符合环保、防潮、防火、易清洁要求的合格材料，三证齐全，经采购人查验合格后方可使用。
（二）施工前完成现场交底、管线排查与安全防护，顶棚内电器、给排水、消防、报警等管线须先行安装到位并验收合格。
（三） 施工全过程服从采购人管理，文明施工、安全施工，减少对校园正常秩序的影响，做到垃圾日产日清。
三、铝扣板吊顶施工要求
（一）采用 UC50 厚壁重型轻钢龙骨、Φ8 吊杆、∠30×4 角钢及 Φ10 膨胀螺栓，龙骨壁厚不小于 1.2mm，吊点布置均匀、安装牢固。
（二）标高线位置准确、水平偏差不超过 ±5mm，主龙骨起拱高度不小于房间短向跨度的 1／200，吊杆距主龙骨端部不大于 600mm。
（三）龙骨安装调平后，采用 600×600 铝扣板安装，板面平整、接缝顺直，灯具、风口、检修口等位置预留规范、收口严密。
（四） 吊顶骨架牢固可靠，铝扣板无变形、色差、破损，符合厨房防潮、防油污、易清洁要求。
四、墙面瓷砖施工要求
（一）基层清理干净、修补平整，厨房区域防水层高度不低于楼地面 300mm，闭水试验合格后方可贴砖。
（二）瓷砖选用防滑、耐污产品，铺贴前浸水 2 小时以上，采用 1:1 水泥砂浆粘贴，牢固无空鼓。
（三）墙面排版美观，同一墙面仅允许一排非整砖并置于隐蔽位置，阴阳角方正、接缝均匀顺直。
（四）完工后表面洁净，做好成品保护，严禁碰撞、凿洞与烧伤。
五、地面瓷砖施工要求
（一）基层清理凿毛，用 1:3 干硬性水泥砂浆找平，按使用需求做好排水坡度。
（二）地面砖铺贴密实、无空鼓，接缝顺直、宽度均匀，养护时间不少于 7 天。
（三）铺贴完成后及时勾缝清洁，3—5 天内禁止上人踩踏，确保施工质量。
六、质量与验收
（一）工程实行全过程质量管控，隐蔽工程须经采购人验收合格后方可进入下道工序。
（二）吊顶、墙地面铺贴等项目，严格按照《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210－2023）执行。
（三）工程完工后，供应商全面清理现场，经采购人检查验收合格，方可交付使用。
七、安全文明施工
（一）供应商落实安全责任，规范用电、动火操作，做好校园安全防护。
（二） 施工期间保持场地整洁，降低噪音与粉尘污染，保障师生安全。
（三）已完工部位做好保护，杜绝损坏与污染，确保工程按期保质完成。
八、商务要求
（一）工期：自合同签订之日起28个日历天内完成。
（二）施工地点：陕西省西安市长安区兴隆街道纬二十八路枫丹白露苑西南侧70米，具体已采购人要求为准。
九、质量标准：符合国家现行有关施工质量验收规范“合格”要求。
十、质保期：2年
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