| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、项目内容 1.铲除原有塑胶、硅PU场地及人工草坪; 2.对原基层进行清污、打磨、找平处理; 3.勘察维护排水系统; 4.足球场基层增设3cm沥青或同性能垫层; 5.增设标准跳远、铅球场地各1个; 6.铺设13mm厚塑胶地面、6mm厚硅PU及国标人工草坪。项目改造总面积约7000m2(含塑胶地面4000m2、硅PU地面1200m2、足球场1770m2) 7.2只7人制金属足球球门 8.4个羽毛球网 9.1个软式排球网 10.8个室外专用乒乓球桌 11.1套成品起跳板 12.1个铅球抵趾板 |
| 2 |  | 二、人造草坪技术参数 生产工艺; 单丝加茎草丝. 应用领域; 填充足球专用草. 草纤维材质; PE直单丝. 草纤维纤度; 12000Dtex. 基布; 玻纤基布+抗紫外线基布. 背胶; 环保黑色丁苯背胶. 植草高度; 50㎜±5％. 针距(机械间隔); 5/8″. 织距; 16.7针/10㎝. 植草密度; 10500针/㎡. 缓冲垫; 10mm厚、绿色、IXPE材质. 颗粒; 环保TPE颗粒、填充不低于4kg/平米. 石英砂; 白色、无棱角、填充不低于30kg/平米. 人造草物理、有害物质限量; 符合国家标准GB/36246-2018. 草丝抗老化性能要求; 人造草坪须提供依据GB/T 20394-2019标准出具的耐老化专项检测报告，老化测试条件及结果应符合标准中关于耐人工气候老化性能的规定。（提供具备国家认可的第三方检验检测机构出具的合格检测报告，投标时提供报告复印件并加盖供应商公章）. 耐磨性能; 人造草坪直丝草纤维完成耐磨性能测试，耐磨次数≥50万周；须提供具备国家认可的第三方检验检测机构出具的合格检测报告，投标时提供报告复印件并加盖供应商公章。. 人造草坪减震垫; 减震垫（材质为IXPE）的物理性能及运动性能，须符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》 中对面层冲击吸收、垂直变形等核心指标的要求。（提供具备国家认可的第三方检验检测机构出具的合格检测报告，投标时提供报告复印件并加盖供应商公章）. |
| 3 |  | 三、塑胶技术参数要求 （一）混合型塑胶跑道。 塑胶运动场面层工艺要求： 塑胶跑道面层塑胶厚度≥13mm； 塑胶跑道采用聚氨酯塑胶面层结构，底层弹性层厚度≥10mm，面层防滑层厚度≥3mm 必须符合以下有关标准： 1.塑胶面层非固体原材料中有害物质限量要求必须符合下表规定——GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》： （1）塑胶面层非固体原材料中有害物质限量要求必须符合下表规定——GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》 序号; 检测项目; 技术要求. 1; 游离甲醛/（g/kg）; ≤0.50. 2; 苯/（g/kg）; ≤0.05. 3; 甲苯+二甲苯和乙苯总和/（g/kg）; ≤1.0. 4; 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/（g/kg）; ≤10. 5; 短链氯化石蜡/（g/kg）; ≤1.5. 6; 3种邻苯二甲酸酯类化合物/%（DBP,BBP,DEHP）总和/（g/kg）; ≤1.0. 7; 3种邻苯二甲酸酯类化合物/%（DNOP,DINP,DIDP）总和/（g/kg）; ≤1.0. 8; 挥发性有机化合物含量（g/L）; ≤50. 9; 可溶性铅Pb/（mg/kg）; ≤50. 10; 可溶性镉Cd/（mg/kg）; ≤10. 11; 可溶性铬Cr/（mg/kg）; ≤10. 12; 可溶性汞Hg/（mg/kg）; ≤2. （2）塑胶面层成品中有害物质限量及气味要求必须符合下表规定——GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》： 序号; 检测项目; 技术要求. 1; 有害物质含量; 18种多环芳烃总和/（mg/kg）; ≤50. 2; 苯并【a】芘（mg/kg）; ≤1.0. 3; MOCA,%; ≤1.0. 4; 可溶性铅Pb/（mg/kg）; ≤50. 5; 可溶性镉Cd/（mg/kg）; ≤10. 6; 可溶性铬Cr/（mg/kg）; ≤10. 7; 可溶性汞Hg/（mg/kg）; ≤2. 8; 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/（g/kg）; ≤0.2. 9; 游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）（g/kg）; ≤1.0. 10; 短链氯化石蜡/（g/kg）; ≤1.5. 11; 3种邻苯二甲酸酯类化合物/%（DBP,BBP,DEHP）总和/（g/kg）; ≤1.0. 12; 3种邻苯二甲酸酯类化合物/%（DNOP,DINP,DIDP）总和/（g/kg）; ≤1.0. 13; 有害物质释放率/（mg/m2.h）; 总挥发性有机物（TVOC）; ≤5.0. 14; 甲醛; ≤0.4. 15; 甲苯、二甲苯、乙苯总和; ≤1.0. 16; 苯; ≤0.1. 17; 二硫化碳; ≤7.0. 18; 气味; 气味等级/级; ≤3. （3）塑胶跑道类物理机械性能要求必须符合下表规定——GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》： 序号; 检测项目; 技术要求. 1; 冲击吸收，%; 35~50. 2; 垂直变形，mm; 0.6-3.0. 3; 抗滑值，（BPN,20℃）; ≥47（湿测）. 4; 拉伸强度，MPa; ≥0.5. 5; 扯断伸长率，%; ≥40. 6; 阻燃性，级; 1. |
| 4 |  | 四、水性硅PU塑胶球场 硅PU塑胶球场面层塑胶厚度≥8mm； 必须符合以下有关要求： 1.塑胶面层非固体原材料中有害物质限量要求必须符合下表规定——GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》： 序号; 检测项目; 技术要求. 1; 游离甲醛/（g/kg）; ≤0.50. 2; 苯/（g/kg）; ≤0.05. 3; 甲苯+二甲苯和乙苯总和/（g/kg）; ≤1.0. 4; 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/（g/kg）; ≤10. 5; 短链氯化石蜡/（g/kg）; ≤1.5. 6; 3种邻苯二甲酸酯类化合物/%（DBP,BBP,DEHP）总和/（g/kg）; ≤1.0. 7; 3种邻苯二甲酸酯类化合物/%（DNOP,DINP,DIDP）总和/（g/kg）; ≤1.0. 8; 挥发性有机化合物含量（g/L）; ≤50. 9; 可溶性铅Pb/（mg/kg）; ≤50. 10; 可溶性镉Cd/（mg/kg）; ≤10. 11; 可溶性铬Cr/（mg/kg）; ≤10. 12; 可溶性汞Hg/（mg/kg）; ≤2. 2.塑胶面层成品中有害物质限量及气味要求必须符合下表规定——GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》： 序号; 检测项目; 技术要求. 1; 有害物质含量; 18种多环芳烃总和/（mg/kg）; ≤50. 2; 苯并【a】芘（mg/kg）; ≤1.0. 3; MOCA,%; ≤1.0. 4; 可溶性铅Pb/（mg/kg）; ≤50. 5; 可溶性镉Cd/（mg/kg）; ≤10. 6; 可溶性铬Cr/（mg/kg）; ≤10. 7; 可溶性汞Hg/（mg/kg）; ≤2. 8; 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/（g/kg）; ≤0.2. 9; 游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）（g/kg）; ≤1.0. 10; 短链氯化石蜡/（g/kg）; ≤1.5. 11; 3种邻苯二甲酸酯类化合物/%（DBP,BBP,DEHP）总和/（g/kg）; ≤1.0. 12; 3种邻苯二甲酸酯类化合物/%（DNOP,DINP,DIDP）总和/（g/kg）; ≤1.0. 13; 有害物质释放率/（mg/m2.h）; 总挥发性有机物（TVOC）; ≤5.0. 14; 甲醛; ≤0.4. 15; 甲苯、二甲苯、乙苯总和; ≤1.0. 16; 苯; ≤0.1. 17; 二硫化碳; ≤7.0. 18; 气味; 气味等级/级; ≤3. 3.塑胶球场类物理机械性能要求必须符合下表规定——GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》： 序号; 检测项目; 技术要求. 1; 冲击吸收，%; 25~50. 2; 垂直变形，mm; 0.6-3.0. 3; 抗滑值，（BPN,20℃）; 80~110（干测）. 4; 拉伸强度，MPa; ≥0.5. 5; 扯断伸长率，%; ≥40. 6; 阻燃性，级; 1. |
| 5 |  | 五、器材类参数 序号; 名称; 参数; 图片. 1; 室外乒乓球台; 1.规格：2740×1525×912mm 台面规格：2740×1525mm，台腿采用直径为Φ60mm、壁厚不小于2.5mm优质管材；台腿的支撑管不小于25*50mm，脚底板厚度不小于8mm，主横梁采用φ42×3mm， 2.台面采用SMC片状模塑料，整体高温模压一次成型； 3.台面面板厚度5mm，翻边宽度50mm，翻边厚度6mm。面板背面采用“井”字形加强筋并在内部预埋螺丝，“井”字形加强筋呈小长方形均匀排列，每个小长方形尺寸不大于160×140mm； 4.台面喷深蓝色漆，使用高压喷涂烤漆，手摸不掉色，褪色率达5年以上； 5.台面经1040g±2g的刚性球体从距台面1000mm高处自由落体冲击测试后不损坏，台面弹性应为230mm～260mm，投标时提供弹性检测报告； 6.台板底部采用托管支撑，支撑框架管壁厚度不小于1.7mm，每半块板面支撑框架应不少于4横4纵支撑管连接 7.为保证台板的稳定性，两块台板与主架的连接均采用四角连接。使台面大面积与支腿构成整体； 8.有腿架连接板等采用抛丸工艺，静电粉沫高压喷涂烤漆处理， 9.各连接部位采用螺栓、螺钉紧固，防松、防盗、防锈；链接螺丝突出物均不超过6毫米， 10.安装方式：采用预埋螺丝固定 11.器材符合GB19272-2024《室外健身器材的通用 安全要求》中的规定。. 2; 7人制足球门; 1.移动式，门宽5000mm，门高为2000mm,下深1500mm,上深900mm。 2.门柱和门围均采用89mm×2.75mm钢管焊接。 3.球门为白色表面色泽一致。 4.割角焊接，接触地面部分采用40mm*60mm方管，后面梯形采用42折弯成型，厚度2.5mm。 5.表面处理:所有铁制件表面均经脱脂，抛丸等初级处理后，在自动喷涂线上采用热固性纯聚酯粉末喷涂，完成最后表面处理，涂层厚度70-80um,确保涂层能在户外长期使用。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等特点，能适合潮湿和酸雨环境。 6.焊接要求：采用CO2保护焊焊接成型，使用混合气体，焊缝均匀、成型美观，牢固无虚焊、无漏焊、无泡渣、裂纹等缺陷。适用于体育教学和健身训练使用，结构合理，组装简便，使用安全、稳定。. |
| 6 |  | 六、工期、质保期、付款要求 ★1、工期:自合同签订之日起50日历日内完工。 ★2、质保期：自竣工验收合格之日起质保2年。 ★3、付款方式：合同签订后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的40.00%；项目完工并交付使用，验收合格后，达到付款条件起30日内，支付至审计审定金额的100%。 4、样品要求 供应商递交响应文件时，需提供人造草坪（尺寸不小于300mm*300mm）、塑胶面层（尺寸不小于200mm*300mm）、硅PU塑胶球场面层（尺寸不小于200mm*300mm）样品。样品需封装后递交，外封装上应粘贴样品清单并加盖供应商公章。成交单位的样品不予退还，其他供应商的样品在中标（成交）结果公告发布满7个工作日后可办理退还。 |