西安市雁塔区第六小学校园维修项目工程图纸说明

一、编制说明

- 本工程为西安市雁塔区第六小学校园维修项目，建设地点位于西安市雁塔第六小学院内，涵盖地面防水翻新、外墙粉刷、屋顶吊顶改造、操场排水沟修复、跑道及运动场修复、围墙安防升级等多项内容。施工严格遵照国家现行规范及陕西省地方标准，所有构造做法均参照对应国家建筑标准设计图集及陕西省工程建设标准设计图集执行。

（一）地面防水翻新工程

1. 原有结构拆除

- 拆除原有地面瓷砖、砂浆垫层及旧防水层，清理干净基层浮渣、松动部位，基层打磨平整，确保基面坚实整洁，无空鼓、起砂现象，拆除工程量：548㎡。

2. 防水层施工

- 铺贴3.0mmSBS防水卷材二道，卷材铺贴采用热熔法施工，铺贴牢固、无空鼓翘边，阴阳角、管根等节点部位增设附加层，加强防水处理，防水完工后进行24小时闭水试验，验收合格后方可进行下一道工序。

3. 找坡层施工

- 浇筑8cm厚细石混凝土找坡层，按排水方向找坡，坡度不小于1%，找坡层应压实、收光平整，养护期不少于7天。

4. 垫层施工

- 铺设5cm厚干混砂浆垫层，垫层配合比按设计要求，均匀摊铺、压实找平

- 保证基层平整密实，平整度偏差不大于4mm/2m。

5. 面层铺装

- 铺贴200mm×600mm防滑瓷砖，瓷砖采用干贴法施工，黏结层厚度10—15mm

- 保证铺贴平整、缝宽均匀、黏结牢固，缝宽2—3mm，完工后清理面层并做好成品保护。

（二）楼道排水沟修复工程

1. 沟内清淤

- 彻底清理排水沟内淤积泥沙、杂物，保持排水通畅，检查沟壁破损情况，对松动部位进行修补加固。

2. 防水砂浆抹面

- 沟内壁及沟底采用1:2.5防水砂浆抹面，厚度20mm，抹面应压实收光平整，阴阳角做成圆弧形，沟底坡度不小于0.5%，确保排水顺畅。

3. 铝合金排水格栅盖板

- 更换原有破损盖板，采用铝合金排水格栅盖板，格栅盖板承载力满足人行要求，修复工程量：60m。

（三）外墙粉刷工程

1. 外墙打磨

- 对外墙基层进行全面打磨处理，清除浮灰、油污、空鼓脱落部位，对墙面裂缝、缺损部位进行修补找平。

2. 防水处理

- 涂刷外墙专用防水底漆一道，增强基层附着力，门窗洞口、阴阳角等易渗漏部位加强防水处理。

3. 外墙真石漆

- 批刮外墙防水腻子两道，打磨平整，涂刷封闭底漆一道，喷涂真石漆主涂层，厚度1.5—2mm，增强耐候性和抗污性，真石漆工程量：150㎡。

4. 外墙涂料

- 批刮防水腻子层找平，打磨平整，涂刷外墙涂料两道，颜色均匀一致，涂料工程量：100㎡。

（四）楼梯改造工程

1. 原有结构拆除

- 拆除原有楼梯防滑压条、瓷砖面层及黏结层，清理基层，检查踏步结构完整性。

2. 防水层施工

- 楼梯踏步及平台采用三布一膜防水层做法，防水层沿踢面上翻不小于100mm。

3. 面层铺装

- 铺设砂浆粘接层，厚度20—30mm，铺贴防滑瓷砖，踏步阳角做45°倒角处理，瓷砖铺贴平整，缝宽均匀一致。

（五）屋顶吊顶改造工程

1. 原有吊顶拆除

- 拆除原有石膏板吊顶及龙骨系统及原有显示屏，清理顶棚基层，检查结构顶板完整性，拆除工程量：551.6㎡。

2. 顶棚喷黑处理

- 顶棚基层清理干净后，喷涂黑色底漆两道，喷涂均匀，无漏喷、流挂现象。

- 3. 铝格栅吊顶安装

- 安装吊杆及主龙骨，吊杆间距不大于1200mm，安装铝格栅吊顶，规格：间距100mm×100mm，厚度0.3mm，格栅吊顶安装平整，缝隙均匀，顺直度偏差不大于3mm/2m，吊顶高度根据现场实际情况确定，保证空间使用要求。

4. 格栅灯安装

- 灯具类型：LED透镜款平板格栅灯，额定功率：60W，色温：6500K（冷白光），灯具与格栅吊顶配套安装，固定牢固，接线规范，安装数量：60套。

（六）操场排水沟修复工程

1. 原有设施拆除

- 拆除原有排水沟盖板及盖板上的塑胶面层，清理沟内淤积泥沙杂物。

2. 沟体修复

- 检查沟壁结构，对破损部位进行修补。

3. 沟盖板安装

- 铺设并抬升沟盖板，调整至设计标高，盖板安装平稳，与周边场地平顺衔接。

4. EPDM塑胶面层

- 盖板上新做13mm厚EPDM塑胶面层，塑胶面层与周边跑道面层平顺过渡，无明显高差，修复工程量：80m。

（七）跑道裂缝及塌陷处理工程

1. 裂缝处理

- 现存约25米长裂缝，开挖宽度1米，深度45cm，将塑胶面层拆除，裂缝部分切V型槽，宽度0.3m，新做30cm厚三七灰土垫层，分层夯实，压实系数不小于0.93，新做15cm厚钢筋网片混凝土层：（混凝土强度等级：C25，钢筋网片：CRB550级、Φ6冷轧带肋钢筋，间距150mm，双向布置），面层恢复13mm厚EPDM塑胶，与原跑道平顺衔接，裂缝处理工程量：25㎡。

2. 塌陷处理

- 现存2.5m×6.8m塌陷区域，将塑胶拆除，塌陷部位开挖，开挖深度45cm，清除松散土体，新做30cm厚三七灰土垫层，分层夯实，新做15cm厚钢筋网片混凝土层（同裂缝处理做法），面层恢复13mm厚EPDM塑胶，塌陷处理工程量：20㎡。

（八）运动场塌陷处理工程

1. 原有面层拆除

- 现存沙坑区域5m×4m塌陷，将人造草坪拆除，部位开挖至坚实土层，开挖深度45cm。

2. 基础修复

- 新做30cm厚三七灰土垫层，分层夯实，压实系数不小于0.93，新做15cm厚钢筋网片混凝土层：（混凝土强度等级：C25，钢筋网片：CRB550级 Φ6冷轧带肋钢筋，间距150mm，双向布置）

3. 面层恢复

- 新铺设人造草坪，草高及密度与原有草坪一致，草坪接缝采用专用胶带黏接，平整牢固，填充石英砂及橡胶颗粒，保证场地弹性，塌陷处理工程量：40㎡。

（九）围墙刺网安装工程

1. 支架安装

- 采用L型热镀锌角钢支架，规格：L50×5mm，支架间距3米，固定于围墙顶部，支架采用膨胀螺栓固定，安装牢固，防腐处理到位。

2. 刀片刺网安装

- 安装蛇腹式刀片刺网，型号：BTO-22，刺网圈径：500mm，圈间隙≤12cm，刀片刺网采用热镀锌钢板冲压成型，锌层厚度≥100g/㎡，刺网展开后形成连续防护屏障，无明显空隙，安装工程量：200m。

四、通用施工要求

1. 材料要求

- 所有进场材料必须具有产品合格证、检验报告，进场后按规定进行抽样复检，SBS防水卷材、真石漆、EPDM塑胶等主要材料必须符合设计要求及国家相关标准，防水材料必须符合《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030-2022要求，塑胶跑道材料必须符合《中小学合成材料面层运动场地》GB 36246-2018标准。

2. 安全文明施工

- 施工过程中严格遵守安全操作规程，做好安全防护措施，施工现场设置明显的安全警示标志，做好扬尘治理及噪声控制，减少对教学秩序的影响，施工垃圾及时清运，保持场地整洁。

- 附件：工程量汇总表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 主要图集依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面破除及翻新（含防水、找坡、垫层、瓷砖） | ㎡ | 548 | 25J950、12J304 |
| 2 | 地面防水 | ㎡ | 35 | 25J950、陕09J10 |
| 3 | 楼道排水沟修复 | m | 60 | 24J306、24J331 |
| 4 | 外墙粉刷（真石漆） | ㎡ | 150 | 06J505-1、陕09J03 |
| 5 | 墙体粉刷（涂料） | ㎡ | 100 | 06J505-1 |
| 6 | 楼梯破除及翻新 | ㎡ | 26 | 22J403-1、陕09J08 |
| 7 | 屋顶吊顶改造 | ㎡ | 551.6 | 12J502-2 |
| 8 | 格栅灯安装 | 套 | 60 | 12J502-2 |
| 9 | 操场排水沟修复 | m | 80 | 24J306、12J003 |
| 10 | 跑道裂缝处理 | m | 25 | 08J933-1 |
| 11 | 跑道塌陷处理 | ㎡ | 20 | 08J933-1 |
| 12 | 运动场塌陷处理 | ㎡ | 40 | 08J933-1 |
| 13 | 围墙刺网安装 | m | 200 | 12J003、陕09J09 |