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	名称
	参数规格
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	单位

	1
	大鼓
	专用大鼓（100×70cm）
1. 尺寸规格
鼓面直径Φ1000mm(±5mm)，鼓腔高700mm(±5mm)，鼓腔板厚≥40mm。
2. 鼓面材质
须采用北方黄牛背脊整张鲜皮（禁用水牛皮、进口冻牛皮）；
中心区厚：3.0–3.5mm，边缘：2.5–3.0mm；
抗张强度≥30MPa、延伸率≤15%。
须为纯手工脱毛去肉、自然晾晒，无硫磺熏制、无化学漂白、无化学增光，皮面天然色泽、无瑕疵。
要求鼓面张力均匀、气密性好，心边音差分明。
3. 鼓腔工艺
香椿木材质，榫卯拼接（无铁钉），无虫蛀、死节；
内壁设2道硬杂木加强筋，嵌入深度≥20mm。
外做传统朱红色耐候漆，传统纹饰（例：绘制虎豹纹或秦腔传统云纹）；内壁精磨、刷封闭底漆，禁止腻子补缝。
4. 鼓钉与配件
不锈钢/黄铜镀金防锈鼓钉，三排错落梅花钉排布，莲瓣/古币钉帽，八角加花装饰；
鼓腔配置4个加厚铸铜/铸铁虎头电镀金环，穿条铆接固定，牢固抗震。
5. 音质要求
发声有力不闷，低频下潜深、爆发力强、起音灵敏、炸音清晰，余音干净不拖沓，无空腔杂音，出厂前需经专业乐师出厂定音。
6. 配件与质保
配硬质实木鼓槌一副，表面光滑并做防裂浸蜡处理，槌头包裹红布或专用橡胶头。
包装要求：防震泡沫+编织袋/木箱包装。
鼓皮质保期不少于3年，质保期内非人为破坏出现崩裂、脱钉免费更换；
鼓腔质保期不少于5年，质保期内非人为破坏出现开裂、变形免费维修；
质保期满提供终身维修服务。
	180
	套

	2
	铙钹
	1. 规格、重量
直径31cm(±0.5cm)，边厚≥0.25cm，内径≥6cm，顶高5cm(±0.3cm)；单片重≥1kg(±0.05kg)，每副两片重量差不超过10g，确保演奏时手感均衡。
2. 材质成分
所用合金须为响铜：高锡青铜（禁用黄铜）；成分：Cu77.0–81.0%、Sn19.0–23.0%、Zn≤0.5%、Pb≤0.3%，杂质合计≤1.0%，材质致密均匀，无砂眼、气孔、裂纹等。
3. 工艺性能
要求纯手工锻打≥3000次，800℃淬火+400℃回火组合热处理，表面精细抛光、纹路清晰自然。
要结实耐用，连续敲击10万次不变形、不开裂、不跑音，无音色衰减。
4. 音质要求
音色明亮纯净、穿透力强、余音悠长，无杂音破音闷音、音色稳定。
5. 配件与质保
每副配备专用绒布保护套、手提收纳包。
质保期不少于2年，质保期内非人为损坏免费更换。
	1400
	副

	3
	马锣
	马锣（12cm）
1. 规格重量
直径12cm(±0.3cm)，边高≥0.21cm，边厚≥0.25cm；
单重≥0.4kg(±0.02kg)。
锣体厚度均匀、锣面平整度误差≤0.5mm。
2. 材质成分
所用合金须为响铜：高锡青铜（禁用黄铜）；成分：Cu77.5–81.5%、Sn19.0–23.0%、Zn≤1.0%、Pb≤0.5%，加厚铜锣设计，锣体整体加厚。材质致密均匀，无砂眼、气孔、裂纹等。
3. 工艺性能
要求纯手工锻打成型，800℃淬火+400℃回火组合热处理，表面精细抛光，纹路清晰自然。
要结实耐用，连续敲击10万次不变形、不开裂、不跑音，无音色衰减。
4. 音质要求
音色醇厚宽宏、圆润稳定、余音绵长、无杂音闷音、音色稳定。
5. 配件与质保
每面配备专用不锈钢折叠锣架、实木锣槌，槌头包绒布。
质保期不少于2年，质保期内非人为损坏免费更换。
	680
	个

	4
	社锣
	社锣（32cm）
1. 规格重量
直径32cm(±0.5cm)，边高≥0.21cm，边厚≥0.25cm；
单重≥1kg(±0.05kg)。
锣体厚度均匀、锣面平整度误差≤0.5mm。
2. 材质成分
所用合金须为响铜：高锡青铜（禁用黄铜）；成分：Cu78.0–85.0%、Sn16.5–20.5%、Zn≤1.0%、Pb≤0.5%，加厚铜锣设计，锣体整体加厚。
材质致密均匀，无砂眼、气孔、裂纹等。
3. 工艺性能
要求纯手工锻打≥3000次，800℃淬火+400℃回火组合热处理，表面精细抛光，纹路清晰自然。
要结实耐用，连续敲击10万次不变形、不开裂、不跑音，无音色衰减。
4. 音质要求
高低频均衡、浑厚响亮、余音绵长，无杂音闷音、音色稳定。
适配户外社火演出。
5. 配件与质保
每面配备专用不锈钢折叠锣架、实木锣槌，槌头包绒布。
质保期不少于2年，质保期内非人为损坏免费更换。
	260
	个

	5
	锣鼓服
	1. 面料
高丝宝面料，成分100%聚酯纤维，克重≥120g/㎡；色牢度≥4级，缩水率≤3%。不起球、不褪色、不变形。面料手感柔顺，要求透气好，垂感好，光泽度高，不易起皱。
同批次产品色差ΔE≤1.5，保证颜色一致性。
提供红色/蓝色供选择。
2. 工艺款式
要求高密度精细车缝≥12针/3cm。
领口、袖口、腋下、下摆等关键部位须采用双线加固，拉链盘扣等辅料耐用。
款式为中式立领对襟盘扣设计，前胸及后背按甲方要求须支持定制印花/刺绣图案。
3. 配置尺码
尺码S–XXXL齐全；每套含上衣一件、裤子一条、腰带一条，尺码要求可按需选配。
5. 质保要求
质保期不少于1年，质保期内非人为损坏免费更换。
	2600
	套
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