| - 类别 | - 适用范围 | - 名称 | - 规格型号 | - 质量标准及技术要求 | - 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 内墙饰面 | - 盥洗室、淋浴间、更衣室、卫生间、晾衣房 | - 釉面砖防水墙面 | - 规格:300*600 - 颜色：甲方自定 | - 防水层为1.5mm厚聚氨酯防水涂膜二和1.2mm厚丙纶布一道，淋浴区高度2.0米，其它区域1.8米高； - 干部卫生间、罪犯卫生间、淋浴室、盥洗室贴砖高度3.0米，晾晒间高度3.3米。 - 内墙做法：铲除原瓷砖+新做9厚1:3水泥砂浆找平层(防水层以上采用1:2.5防水砂浆+防水层+界面剂一道+瓷砖粘合剂+瓷砖（带背胶） | - 陕09J01 |
| - 楼面 | - 盥洗室、淋浴间、更衣室、卫生间(监区和干警)、晾衣房 | - 防水地砖地面 | - 格:300*300 - 颜色：甲方自定 | - 防水层为1.5mm厚聚氨酯防水涂膜二道和1.2mm厚丙纶布一道； - 地面做法：铲除原瓷砖+1:3水泥砂浆找坡层，最薄处2.0mm厚+防水层+界面剂一道+瓷砖粘合剂+瓷砖（带背胶） | - 陕09J01 |
| - 顶棚 | - 盥洗室、淋浴间，更衣室、卫生间、晾衣房 | - 铝合金方板吊顶 | - 格:600*600 - 颜色：甲方自定 | - 具体做法参见（棚70） | - 陕09J01 |

1.2.3#监舍楼主要技术参数