| 序号 | 品种 | 预算金额 （万元） | 单价限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 彩条布 | 25 | 2.7元/㎡ |

# 复膜编织布（彩条布）

| 项目内容 | 规格指标： - 聚乙烯材质，每卷长度50m，幅宽6m； - 2.编织布规格：100g/㎡; 3.双面复膜，每面复膜规格：10g/㎡，复膜厚度≥0.1mm; 4.单位面积质量：120g/㎡; 5.经密度 57 根/10cm，纬密度51根/10cm； 6.色泽：红、蓝、白三色彩条，明亮、不混杂。 |
| --- | --- |

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观质量 |  |  |  |
| 1 |  | 单位面积质量 | 120g/㎡;允许偏差-5% |
| 2 |  | 幅宽 | 6m，允差：-0.5％ |
| 3 |  | 外观质量 | 1.折皱：宽度为5cm，长度15cm，1m 内不多于3处； 2.复合：不允许复合宽度不足、明显脱膜、气泡或硬块； 3.稀档：1m 内经纬丝断丝之和小于3 根； 4.边不良：≤300cm，每50cm 计一处，100m 内不超过5处； 5.杂物：软质，直径≤5mm，100m 内不超过10处。 |
| 物理力学性能指标 |  |  |  |
| 4 | △ | 断裂强度 | 1.经向断裂强度：≥13kN/m； 2.纬向断裂强度：≥11kN/m； |
| 5 | △ | 经纬向断裂伸长率 | 15~30% |
| 6 | △ | 剥离强度 | 不可剥离（测定时如试样难以预剥离，未到规定剥离力，基材或膜材断裂，视为符合要求） |
| 7 | △ | 纵向梯形撕裂强力 | ≥0.12kN |
| 8 | △ | 顶破强力 | ≥1.2kN |
| 9 | △ | 渗透系数 | ≤10−11 cm/s |

技术要求

（一）规格指标

1.聚乙烯材质，每卷长度50m；

2.编织布规格：100g/㎡；

3.双面复膜，每面复膜规格：10g/㎡，复膜厚度≥0.1mm；

4.经密度 57 根/10cm，纬密度 51 根/10cm；

5.色泽：红、蓝、白三色彩条，明亮、不混杂。

（二）技术标准

1.长度、幅宽允许偏差：-0.5%；

2.经纬密度偏差：-2根/10cm

（三）包装和标识

1.包装

1.1每50米为1件，内用白色塑料薄膜（厚度≥40μm），外用黑色编织布包装，4～6道打包带捆扎，包装应平整、牢固；

1.2每件包装内放置产品合格证和出厂质量检测报告（检测报告加盖公章）。

2.标识

2.1 每件外包装上用白色黑体字印有“应急救灾”及品名、规格、重量、生产厂家名称、生产日期等标识；

2.2 每件外包装悬挂吊牌，吊牌上粘贴物资码，吊牌材质为 PP 塑料，颜色为黄色；

2.3 每件一码，二维码采用机印于白色 PP 膜面纸上，底纸为白色格拉辛纸，胶水采用永久胶涂布，保证耐磨防水、持久耐用。