| 序号 | 品种 | 预算金额 （万元） | 单价限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 折叠桌凳 | 50 | 260元/套 |

# 应急救灾折叠桌、凳

1. 要求

1.1.样式结构及主要尺寸

1.1.1.   应急救灾折叠桌由一张桌子和四把凳子组成。应急救灾折叠桌、凳均为折叠式。

1.1.2. 塑料折叠桌桌面由ABS树脂注塑成型的两块对称件组装成可以开合的一体。桌腿用铝合金方管与桌面结合，采用折页连接使桌腿可折叠。折叠凳凳面用PVC涂层布制成，凳腿用焊接钢管折弯成形。桌子折叠后，四把折叠凳子摆放在桌面的背部，桌子扣合后形成一个整体的手提箱。

1.1.3. 应急救灾塑料折叠桌、凳样式结构应符合主管部门审查批准的标样及附录A中图

A.1～图A.3。

1.1.4. 塑料折叠桌主要尺寸见图1,折叠凳主要尺寸见图2。

图 1  塑料折叠桌主要尺寸

图 2  折叠凳主要尺寸

1.2.材料规格

塑料折叠桌主辅材料规格与质量要求、用途应符合表1的规定。

表1塑料折叠桌主辅材料规格与质量要求、用途

| 材 料 |  |  | 质 量 要 求 |  | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 规 格 |  |  |  |  |
| ABS树脂 | 天蓝色 |  | GB/T 12672-1990及标样 |  | 桌面 |
| 焊接钢管 | Q195 Φ16mm 1.1 mm |  | GB/T 13793—2008 |  | 凳腿 |
| PVC涂层布 | 666dtex×666dtex涤纶 |  | 附录C及标样 |  | 凳面 |
| 铝合金管 | 2A12 30mm×15mm×1.0mm |  | GB/T 6892-2000 |  | 桌腿 |
| 冷轧钢板 | Q195、Q235 t2.0mm |  | GB/T 716—1991 |  | 折页、折页座 |
| 固定螺钉 | M4mm |  | GB/T 822-2000 |  | 桌面连接 |
| 螺母 | M4mm |  | GB/T 6170-2000 |  |  |
| 垫圈 | 一 |  | GB/T 858—1988及标样 |  |  |
| 空心铆钉 | 一 |  | GB/T 876-1986及标样 |  | 铆折页 |
| 圆柱销 | Q195、Q235 Φ3mm |  | GB/T 3206—1982 |  | 连接桌面 |
| 固定轴 | Q195、Q235 Φ6mm |  | GB/T 3206-1982 |  | 四角固定轴 |
| 塑料封堵 | 一 |  | 标样 |  | 封堵桌腿、凳腿 |
| 提手座 | 一 |  | 标样 |  | 提手 |
| 锁扣 | 一 | 标样 |  | 桌面扣合 |  |
| 天蓝缝纫线 | 29.5tex×3 | GB/T 6836-2007 |  | 缝制 |  |
| 瓦楞纸箱 | 690mm×530mm×390mm | 抗压力≥9000N 耐破强度≥1500kPa 戳穿强度≥10.0J |  | 外包装 |  |
| 压敏胶粘带 | 宽度60mm | GJB 3840-1999 |  | 封箱 |  |
| 塑料打包带 | PP12008J | QB/T 3811-1999 |  | 打包 |  |
| 聚乙烯塑料袋 | t0.08mm～t0.10mm | QB/T 2461-1999 |  | 内包装 |  |
| 注 ：标样是由采购方发放或由生产企业报送经采购方批准的标准实物样品。 |  |  |  |  |  |

1.3.外观质量

1.3.1. 桌面颜色为天蓝色(潘通色19—4049),桌面花纹图案应符合主管部门审查批准的标样规定。

1.3.2. 桌面应平展、整洁，薄厚均匀，花纹规整。桌面板厚度为4.2mm+0.2mm。

1.3.3.   桌的背面“米”字型加强筋应符合主管部门审查批准的桌子标样。

1.3.4. 注塑口及各边缘应修饰平整、光滑。

1.3.5.   螺钉固定和铆合部位应牢固。铆钉应端正圆滑。

1.3.6. 桌腿折页铆合及桌脚与桌面的固定销松紧应适度，开合自如。

1.3.7. 两块桌面连接用的两个圆柱销应分别用尼龙绳系在桌背面适当部位。

1.3.8.     塑料封堵与桌腿、凳腿压合应牢固，不得松动。

1.3.9. 折叠桌支起后，桌面折合部位不得高于或低于桌子平面4mm,两块桌面板错位不大于 2mm。

1.4.金属配件

1.4.1. 桌腿用铝合金方管表面应光滑、整洁。管材不得有裂纹。

1.4.2. 折页、折页座冲压成型应规整、边缘不得有毛刺，折页、折页座及圆柱销经除油、除锈后镀铜及镀镍处理。镍镀层不得低于5 μm。提手座、锁扣需镀铜后镀铬。铜镀层不得低于14 μm, 铬镀层不得低于0.3 μm。镀层应细致、均匀，不得有镀层粗糙、烧焦、起泡、裂纹、脱落等缺陷。

1.4.3. 各螺钉、螺母、垫圈和空心铆钉均应镀镍处理。镀层不得低于5 μm。

1.4.4. 凳腿经除油、除锈、磷化后喷塑环氧树脂处理，颜色为乳白色。漆膜应饱满、光洁、均匀、牢固，不得有露底、积粉、流挂、皱皮等缺陷。

1.4.5. 其他外观质量应符合GB/T 3325—2008的规定。

1.5.凳面缝制

1.5.1. 面料颜色为天蓝色(潘通色卡19—4049),色差按GB/T 250—2008比照检验时不得低于4级。缝纫线颜色应与面料相匹配。

1.5.2.    缝纫线路须规整、线迹直顺、针码均匀、缝制牢固，折边规整，不得有开线、断线、跳线、出套、毛漏及掉道等缺陷。

1.5.3. 起止针须回针3道~5道，长度为10mm~15mm, 断线接头处须重缝20mm~30mm。

1.5.4. 针码密度，7针/30 mm~10针/30mm, 上下线松紧应一致。

1.5.5. 明线距边宽1mm～2mm,  缝后应平展。

1.6.理化性能

1.6.1. 凳面面料的性能指标应符合附录B的规定。

1.6.2.   金属配件的理化性能见表2。

表2金属配件理化性能

| 部 件 名 称 | 项 目 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 喷塑件 | 喷塑漆膜厚度， μm | ≥35 |
|  | 喷塑漆膜耐腐蚀 | 96h膜层不起泡、不脱落，无锈斑 |
|  | 喷塑桌面板厚度 | 0.9mm～1.1mm |
| 金属配件 | 镀层耐腐蚀 | 48h主要表面无锈斑 |

2. 标志、包装、运输与贮存

2.1.标志

2.1.1.包装标志

2.1.1.1.纸箱外两侧面均印刷黑色的产品名称、数量、质量、体积、生产年月、生产批号、承制单位名称和监制单位名称，两端面印刷黑色的“应急救灾 ”及“注意防潮”。其中产品名称、承制单位名称、监制单位名称和“应急救灾”及“注意防潮 ”为黑体字，其他为宋体字。产品名称和“应急救灾 ”及“注意防潮 ”字体宽度为60mm, 其他为字体宽度为35 mm,应急救灾物资标识为红色。

承制单位名称和监制单位单位字体大小可根据单位名称字数酌情选择，见图3。

应急救灾  ( 塑 料 )折叠桌、凳

应急救灾

数量：5组   质量： ××kg

体积：xxxmm× ×xxmm × ×xxmm

生产日期：20××年×月

承制单位名称

监制单位名称

图 3  包装标志

2.1.1.2.    印刷布局合理，字体大小适宜，字迹清晰。

2.2. 包装

2.2.1.   包装分内、外两种，内包装用透明塑料袋，外包装用纸箱。

2.2.2.   每个纸箱内桌面提手向上放5组，中间用单层瓦楞纸板隔开。

2.2.3.    每个纸箱内需附产品检验单一张，检验单样式见图4。其中“检验单”、“产品名称 ”、“ 品等 ”、“生产日期 ”、“检验人员”和“承制单位名称”标题为黑体字，其他为宋 体字。检验单尺寸为B5纸的1/4。字体大小适宜。

2.2.4. 包装用对口纸箱时，纸箱上下口盖对接处需用60mm 宽的胶粘带封牢，粘贴后胶粘带应下棱边不低于50mm 。胶粘带质量应符合GJB    3840-1999中Ⅱ型的规定。

2.2.5. 捆箱用 PP12008   J 塑料打包带捆成“# ”字形，横竖互压，捆扎应严紧牢固。塑料打包带质量应符合QB/T 3811—1999中一等品的规定。

| 检验单 |  |
| --- | --- |
| 产品名称 | 应急救灾(塑料)折叠桌、凳 |
| 品 等 | 合格品 组 |
| 生产日期 | 年 月 |
| 检验人员 | (检验人员工号) |
| 承制单位名称 | (承制单位全称) |

图 4  检验单样式

2.3.运输与贮存

2.3.1.   包装箱在运输、贮存中严禁露天堆放。应注意防潮，不得日晒雨淋。搬运、装卸过程中严禁抛摔。

2.3.2.   包装箱贮存的环境温度为-20℃~+30℃,相对湿度不得大于80%。码垛高度不超过5m。

附 录 A

(规范性附录)

(塑料)折叠桌、凳样式结构

A.1.展开样式结构

应急救灾塑料折叠桌、凳展开样式结构见图A.1。

图 A.1    展开样式结构

A.2.组合样式结构

应急救灾塑料折叠桌、凳组合样式结构见图A.2 、图A.3。

图A.2    组合样式结构

图A.3   组合样式结构

附 录  B

(规范性附录)

PVC涂层布技术要求

B.1. 颜色及涂覆方式

PVC涂层布为天蓝色(潘通色卡19—4049);单面涂覆PVC织物。

B.2.织物规格

织物规格见表B.1。

表B.1织物规格

| 项 目 |  | 规 格 |
| --- | --- | --- |
| 纤 维 材 质 |  | 100%涤纶 |
| 线密度，dtex | 经纱 | 666 |
|  | 纬纱 |  |

B.3. 性能指标

性能指标见表B.2。

表B.2性能指标

| 项 目 |  | 指 标 | 试 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 幅宽，cm |  | 150-2 | GB/T 4667—1995 |
| 单位面积质量，g/m² |  | ≥450 | GB/T 4669—2008 |
| 断裂强力，N/5cm | 经向 | ≥1600 | GB/T 3923.1-1997 |
|  | 纬向 | ≥1350 |  |
| 撕破强力，N | 经向 | ≥45 | GB/T 3917.3—1997 |
|  | 纬向 | ≥40 |  |
| 抗粘连性 |  | 允许轻度粘连 | FZ/T 01063—2008 |