| 序号 | 品种 | 预算金额 （万元） | 单价限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 木板折叠床 | 100 | 330元/张 |

# 应急救灾木板折叠床

1. 要 求

1.1. 样式尺寸

木板折叠床床架的样式及尺寸见图1。

床头：φ22×1.2

床档：25×25×1.2

620±10

床架：40×20×1.2

420±8

橡塑套脚

床 中 腿 ：20×20×1.2

1950±15

900±15

图 1  床架样式及尺寸

木板折叠床成品样式见图2。

420±8

620±10

1950±15

900±15

图 2 木板折叠床成品样式及尺寸

木板折叠床由床板、床架两部分构成。具体样式，承制方需向陕西省应急管理厅确认同意 后方可生产。

颜色：木板折叠床床架颜色为蓝色。胶合板颜色为木料原色。

1.2.原辅材料要求

木板折叠床的主要材料规格和质量要求应符合表1的规定。

表1主要材料规格和质量要求

| 材 料 名 称 | 材 料 规 格 | 质量要求及检测依据 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢矩管 | Q235 40mm×20mm×1.2mm | GB/T 6728-2017 | 床架 |
| 钢矩管 | Q235 25mm×25mm×1.2mm |  | 床档 |
| 钢矩管 | Q235 20mm×20mm×1.2mm木 板折叠床由床板、床架两部分 构成。具体样式，承制方需向 陕西省应急管理厅相关部门 确认同意后方可生产。颜色： 木板折叠床床架颜色为蓝色。 胶合板颜色为木料原色。 |  | 床中腿 |
| 钢管 | Q235 φ22mm×1.2mm | GB/T 13793-2016 | 床头 |
| 钢管 | Q235 φ19mm×1.2mm |  | 床头、床中腿横 撑 |
| 钢管 | Q235 φ16mm×1.2mm |  | 床头竖撑 |
| 钢板 | Q235 t3.0mm | GB/T 11253-2019 | 连接件 |
| 胶合板 | 厚度8.0mm±1.0mm, 甲醛释放量：E1≤0.124mg/m³ 含水率：6%-16% 胶合强度：≥0.7MPa | 附录A GB/T 9846-2015 GB 18580-2017 | 床面板 |
| 扁圆头半空心铆 钉 | 镀锌 | GB/T 873-1986 | 固定连接件 |
| 强攻螺丝 | 不锈钢、M4mm | GB/T 15856.2-2002 | 固定床面板 |
| 螺钉 | 不锈钢、M6mm | GB/T 818-2016 | 固定连接件 |
| 螺母 | 不锈钢、M6mm | GB/T 6184-2000 | 固定连接件 |
| 床架堵头 | 黑色塑料 | 符合国家相关文件规 定 | 床架堵头 |

| 材 料 名 称 | 材 料 规 格 | 质量要求及检测依据 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 橡塑套脚 | 黑色塑料 | 符合国家相关文件规 定 | 床头套管 |
| 垫圈 | 平垫圈d6镀锌 | GB/T 97.1-2002 | 固定连接件 |
| 瓦楞纸箱 | 965mm×160mm×920mm | 抗压力≥6500N 耐破强度≥1500kPa 戳穿强度≥10.0J | 外包装 |
| 胶粘带 | 宽度60mm | GB/T 22378-2008 | 封箱 |
| 打包带 | PP12008J | QB/T 3811-1999 | 打包 |

1.3. 性能要求

床架喷塑件的理化性能应符合表2的规定。

表2理化性能

| 部 件 名 称 | 项 目 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 喷塑件 | 喷塑漆膜厚度，μm | ≥35 |
|  | 喷塑漆膜耐盐雾 | 中性盐雾喷雾96h,96h膜层不起泡，不脱落，无锈斑 |

1.4.标志

木板折叠床床架管上印监制单位(陕西省应急管理厅监制)。

产品标志应端正、清晰、色度饱满、布局合理、牢固，不应露底色，不应脏污。印刷用白 色油墨，字体高度为30mm平头文件黑体字。

2.  工艺

2.1. 质量：23KG,±3%,    床架焊接部位应形位准确、焊接牢固。

2.2.  通头内壁的焊缝应去除毛刺，与框架各杆件相互插接应配合到位、灵活。

2.3.  床架、床头及连接件各配件喷塑前需除油、除锈、磷化处理后再进行喷塑环氧树脂处 理 ，颜色为天蓝色，色相应均匀、漆膜应饱满、光洁、均匀、牢固，不得有露底、桔皮、积粉、 流挂、皱皮、裂纹等缺陷。

2.4.   床面板采用螺钉固定在床架上，应结合牢固，螺钉表面光洁、无毛刺。

2.5.  床面板的面皮材质，厚度要均匀，无拼接、无裂纹、无疤节，无起层、起皮缺陷。两

块床面板的面皮色相要基本一致。

2.6. 木板折叠床静态载荷要求：持续垂直静载荷与稳定性符合QB/T 4459-2013要求。

3. 外观

3.1.  床板与床架组装后，松紧适宜，不应过松、过紧。

3.2. 床板应平整、无严重色差、无开裂，胶合板的正反面上不得出现霉斑，应无腐朽和虫 蛀。

3.3. 床板与床框要平齐，四边间隙均匀适宜。

3.4. 床整体支撑后水平偏差不得超过5mm。

3.5. 连接件与床架的螺钉连接松紧适度，铆合应牢固。

4. 标志、包装、运输与贮存要求

4.1.包装标志

包装箱标志颜色为黑色，字体为黑体字，印 刷布局合理，字体大小适宜，字迹清晰工整。 包装箱正反两个大面，根据包形大小印刷“应急救灾木板折叠床”、应急救灾物资标识(图)、 数量、质量、体积(长×宽×高)、生产日期、承制方名称，监制单位名称(陕西省应急管理厅监制)。样式见图3。

数量：1张 质量：××   kg

体积：xxxmm× ×xxmm × ×xxmm

生产日期：20××年×月

承制单位名称

监制单位名称

图 3  包装标志

印刷布局合理，字体大小适宜，字迹清晰。

4.2.包装

外包装采用纸箱，纸箱材质应符合 GB/T 6543-2008《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》 的规定，纸箱样式见图4。

内包装采用聚乙烯塑料包装，厚度0.03-0.05㎜。

图 4  包装纸箱

每个纸箱内横向放1张床。

包装箱内需放入产品的合格证，合格证样式见图5。

| 合 格 证 |  |
| --- | --- |
| 产品名称 | 应急救灾木板折叠床 |
| 数 量 | 1件 |
| 生产日期 | 20××年×月 |
| 检验人员 | (检验人员工号) |
| 承制方名称 | ×××××有限公司 |

图 5  合格证样式

纸箱外尺寸为965mm×920mm×160mm ( 长×宽×高)。

纸箱外面采用“井”字型打包带捆包。

4.3. 另行包装

要求包装结实，便于搬运运输。投标人在交货时多配若干外包装，以备运输途中破损后及 时更换。

4.4. 运输与贮存

包装件在运输、贮存中严禁露天堆放，不应日晒雨淋。搬运、装卸过程中不应有抛摔等损 伤外包装的不当操作。

贮存包装件的仓库应通风干燥，相对湿度不应超过80%。包装件堆码底层距地面250 mm 以 上。

附 录 A

(规范性附录) 胶合板技术要求

A.1.种类及颜色

胶合板为未砂光板，Ⅱ类(适合在潮湿环境下存放使用)。颜色为木料原色。两块床面板的 面皮色相要基本一致。

A.2. 性能指标

性能指标见表A.1。

表A.1性能指标

| 项 目 | 指 标 | 试 验 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 甲醛释放量 | E1≤0.124mg/m³ | GB 18580-2017 |
| 含水率 | 6%～16% | GB/T 9846-2015 |
| 胶合强度 | ≥0.7MPa | GB/T 9846-2015 |