	序号
	货物名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	金靶材
	1.形状：长方形板式形状；
 2.尺寸：254mm×54mm×1mm，误差≤30μm；
 3.纯度：达到99.99%及以上，且满足以下杂质质量百分比上限要求：银（Ag） ≤0.0025% ，铁（Fe）≤0.0025% ，铜 (Cu)≤0.0008%，镁 (Mg)≤0.0008%，铬 (Cr)≤0.0002%
 4.其他：形状、尺寸、纯度必须同时达标。
	1
	块
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