1、 项目采购内容及技术要求
	序号
	名称
	参考图片
	规格
型号
	材质说明
	单位
	数量

	1
	接待沙发
	[image: IMG_256]
	≧800mm*870mm*910mm
	★1、饰面：采用优质绒布符合GB/T 16799-2008《家具用皮革》标准，撕裂力≥85N，摩擦色牢度干擦（500次）、湿擦（250次）、碱性汗液（80次）达到≥5级，气味≤2级，耐折牢度50000次无裂纹，游离甲醛含量≤20mg/kg；
2、海绵：符合GB/T 10802-2006标准、QB/T 2280-2016标准，25%压陷硬度、65%25%压
陷比均为合格，75%压缩永久变形≤3%，回弹性能≥65%，拉伸强度≥170KPa，撕裂强度
≥4.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥160KPa，湿热老化后拉伸强度≥160KPa，甲醛释放量
≤0.015mg/㎡h。
3、胶合板：采用环保胶合板，符合GB/T 9846-2015普通胶合板标准，符合GB 18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量标准，其中甲醛释放量≤0.025mg/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³。
4、实木框架：使用实木框架，木材含水率8—13%，木材防虫防腐处理。
	套
	20

	2
	茶水柜
	[bookmark: _GoBack][image: ]
	≧1600mm*400mm*850mm
	★5、基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.02mg/m³，含水率3.0~13.0％，吸水厚度膨胀率≤2.5%，静曲强度≥37MPa，弹性模量≥4000MPa，内结合强度≥1.5MPa，表面结合强度≥2MPa，苯≤2ug/m³，甲苯≤2ug/m³，二甲苯≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³，环保性能好，其他各项指标符合GB 18580-2017、GB/T 11718-2009、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021标准。
▲6、饰面：采用优质环保实木皮饰面，厚度≥0.6mm，甲醛释放量≤0.01mg/m³，符合GB/T3324-2017、GB18580-2017标准。
7、涂料：面漆、底漆全部采用优质水性油漆，符合GB 18581-2020标准，可溶性重金属铬、可溶性重金属铅、可溶性重金属镉、可溶性重金属汞检测均为≤10mg/kg，苯系物总和含量≤8mg/kg，VOC含量≤5g/L，游离甲醛含量
≤5mg/kg。
8、粘合剂：采用喷胶, 符合GB33372-2020标准、GB18583-2008标准，其中挥发
性有机物含量≤5g/kg，游离甲醛≤0.02g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg 。
9、五金：优质五金配件，都做作防腐防锈处理
	个
	1

	3
	电动餐桌
	[image: ]
	≧2米直径
	★10、主材料采用橡胶木制作；
11、台面面板采用白大理石仿天然石纹理树脂饰面（防油防污耐刮花），石材下附有全实木框架；
12、转盘面板采用实木多层板贴直纹胡桃木皮，转盘电动转可调速，遥控控制；内部落地钢架结构超强承重。
	张
	5

	4
	沙发（1+4）
	[image: ]
	四人位≧2900mm*900mm*1000mm
单人位≧1400mm*900mm*1000mm
	★13、采用优质乌金木，经过除虫烘干环保漆，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境。
14、椅背：坐垫和靠背采用优质绒布，触感舒适。
15、海绵：采用行标密度回弹加厚海棉，经测试久坐不塌。
	套
	1

	5
	沙发
	[image: ]
	≧650mm*670mm*1010mm
	★16、采用优质乌金木，经过除虫烘干环保漆，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境。
17、椅背：坐垫和靠背采用优质绒布，触感舒适。
18、海绵：采用行标密度回弹加厚海棉，经测试久坐不塌。
	套
	2

	6
	电动餐桌椅（16人台）
	[image: ]
	≧2.6米直径
	★19、主材料采用橡胶木制作；台面面板采用白大理石仿天然石纹理树脂饰面（防油防污耐刮花），石材下附有全实木框架；
20、转盘面板采用实木多层板贴直纹胡桃木皮，转盘电动转可调速，遥控控制；内部落地钢架结构超强承重。21、椅子材质：橡木 卯榫结构 带扶手椅子软包坐面
	套
	1

	7
	消毒柜
	[image: ]
	≧1400mm*400mm*900mm
	22、全智能灭菌舱.空间大
	台
	2

	8
	茶水柜
	[image: IMG_257]
	≧1200mm*400mm*850mm
	★23、基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.02mg/m³，含水率3.0~13.0％，吸水厚度膨胀率≤2.5%，静曲强度≥37MPa，弹性模量≥4000MPa，内结合强度≥1.5MPa，表面结合强度≥2MPa，苯≤2ug/m³，甲苯≤2ug/m³，二甲苯≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³，环保性能好，其他各项指标符合GB 18580-2017、GB/T 11718-2009、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021标准。
▲24、饰面：采用优质环保实木皮饰面，厚度≥0.6mm，甲醛释放量≤0.01mg/m³，符合GB/T3324-2017、GB18580-2017标准。
25、涂料：面漆、底漆全部采用优质水性油漆，符合GB 18581-2020标准，可溶性重金属铬、可溶性重金属铅、可溶性重金属镉、可溶性重金属汞检测均为≤10mg/kg，苯系物总和含量≤8mg/kg，VOC含量≤5g/L，游离甲醛含量
≤5mg/kg。
26、粘合剂：采用喷胶, 符合GB33372-2020标准、GB18583-2008标准，其中挥发
性有机物含量≤5g/kg，游离甲醛≤0.02g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg 。
27、五金：优质五金配件，都做作防腐防锈处理
	个
	25

	9
	[image: ]办公桌
	
	≧1600mm*800mm*760mm
	★28、基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.02mg/m³，含水率3.0~13.0％，吸水厚度膨胀率≤2.5%，静曲强度≥37MPa，弹性模量≥4000MPa，内结合强度≥1.5MPa，表面结合强度≥2MPa，苯≤2ug/m³，甲苯≤2ug/m³，二甲苯≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³，环保性能好，其他各项指标符合GB 18580-2017、GB/T 11718-2009、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021标准。
▲29、饰面：采用优质环保实木皮饰面，厚度≥0.6mm，甲醛释放量≤0.01mg/m³，符合GB/T3324-2017、GB18580-2017标准。
30、涂料：面漆、底漆全部采用优质水性油漆，符合GB 18581-2020标准，可溶性重金属铬、可溶性重金属铅、可溶性重金属镉、可溶性重金属汞检测均为≤10mg/kg，苯系物总和含量≤8mg/kg，VOC含量≤5g/L，游离甲醛含量
≤5mg/kg。
31、粘合剂：采用喷胶, 符合GB33372-2020标准、GB18583-2008标准，其中挥发
性有机物含量≤5g/kg，游离甲醛≤0.02g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg 。
32、五金：优质五金配件，都做作防腐防锈处理
	张
	50

	10
	沙发椅
	[image: IMG_258]
	≧680mm*600mm*1260mm
	33、面料：采用优质西皮，皮面手感柔软有韧性，耐拉耐磨，皮纹耐久
34、海绵：椅身采用高回弹纯棉，经手工切割，软硬搭配而成。
35、底盘：升降、倾仰四档锁定功能底盘，倾仰力度均匀、座感柔韧、弹力贴身
36、气杆：电镀气压杆
37、椅脚：半径350mm铁烤漆面包铁脚
38、脚轮：直径50mm尼龙静音脚轮
	个
	10

	11
	[image: ]三人沙发
	
	≧2080mm*880mm*920mm
	▲39、面材：采用优质西皮，柔软贴手，透气性好.
40、海绵：优质高密度回弹海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高。                                                                                                                                                        41、沙发架.实木框架
	个
	20

	12
	双人床
	[image: ]
	≧1800mm*2000mm*450mm
	★42、基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.02mg/m³，含水率3.0~13.0％，吸水厚度膨胀率≤2.5%，静曲强度≥37MPa，弹性模量≥4000MPa，内结合强度≥1.5MPa，表面结合强度≥2MPa，苯≤2ug/m³，甲苯≤2ug/m³，二甲苯≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³，环保性能好，其他各项指标符合GB 18580-2017、GB/T 11718-2009、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021标准。
▲43、饰面：采用优质环保实木皮饰面，厚度≥0.6mm，甲醛释放量≤0.01mg/m³，
符合GB/T3324-2017、GB18580-2017标准。
44、涂料：面漆、底漆全部采用优质水性油漆，符合GB 18581-2020标准，可溶性
重金属铬、可溶性重金属铅、可溶性重金属镉、可溶性重金属汞检测均为≤10mg/kg，苯系物总和含量≤8mg/kg，VOC含量≤5g/L，游离甲醛含量≤5mg/kg。
45、粘合剂：采用喷胶, 符合GB33372-2020标准、GB18583-2008标准，其中挥发
性有机物含量≤5g/kg，游离甲醛≤0.02g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯
≤0.02g/kg 。
46、五金：优质五金配件，都做作防腐防锈处理
	张
	9

	13
	单人床
	[image: ]
	≧1200mm*2000mm*450mm
	★47、基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.02mg/m³，含水率3.0~13.0％，吸水厚度膨胀率≤2.5%，静曲强度≥37MPa，弹性模量≥4000MPa，内结合强度≥1.5MPa，表面结合强度≥2MPa，苯≤2ug/m³，甲苯≤2ug/m³，二甲苯≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³，环保性能好，其他各项指标符合GB 18580-2017、GB/T 11718-2009、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021
标准。
▲48、饰面：采用优质环保实木皮饰面，厚度≥0.6mm，甲醛释放量≤0.01mg/m³，符合GB/T3324-2017、GB18580-2017标准。
49、涂料：面漆、底漆全部采用优质水性油漆，符合GB 18581-2020标准，可溶性重金属铬、可溶性重金属铅、可溶性重金属镉、可溶性重金属汞检测均为≤10mg/kg，苯系物总和含量≤8mg/kg，VOC含量≤5g/L，游离甲醛含量
≤5mg/kg。
50、粘合剂：采用喷胶, 符合GB33372-2020标准、GB18583-2008标准，其中挥发
性有机物含量≤5g/kg，游离甲醛≤0.02g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg 。
51、五金：优质五金配件，都做作防腐防锈处理
	张
	58

	14
	会议桌（1.8*4.8）
	[image: ]
	≧4800mm*1600mm*760mm
	★52、基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.02mg/m³，含水率3.0~13.0％，吸水厚度膨胀率≤2.5%，静曲强度≥37MPa，弹性模量≥4000MPa，内结合强度≥1.5MPa，表面结合强度≥2MPa，苯≤2ug/m³，甲苯≤2ug/m³，二甲苯≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³，环保性能好，其他各项指标符合GB 18580-2017、GB/T 11718-2009、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021
标准。
▲53、饰面：采用优质环保实木皮饰面，厚度≥0.6mm，甲醛释放量≤0.01mg/m³，符合GB/T3324-2017、GB18580-2017标准。
54、涂料：面漆、底漆全部采用优质水性油漆，符合GB 18581-2020标准，可溶性重金属铬、可溶性重金属铅、可溶性重金属镉、可溶性重金属汞检测均为≤10mg/kg，苯系物总和含量≤8mg/kg，VOC含量≤5g/L，游离甲醛含量
≤5mg/kg。
55、粘合剂：采用喷胶, 符合GB33372-2020标准、GB18583-2008标准，其中挥发
性有机物含量≤5g/kg，游离甲醛≤0.02g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg 。
56、五金：优质五金配件，都做作防腐防锈处理
	张
	2

	15
	档案密集架
	[image: ]
	≧560mm*900mm*2300mm
	57、 整体架体全部采用优质SPCC冷轧钢板材质
58、 配套五金为钢制
59、 轨道为钢制
60、 表面采用环保静电处理
61、表面采用环氧树脂粉末喷涂处理。
	组
	70

	16
	茶几
	[image: IMG_259]
	≧1200mm*600mm*480mm
	★62、基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.02mg/m³，含水3.0~13.0％，吸水厚度膨胀率≤2.5%，静曲强度≥37MPa，弹性模量≥4000MPa，内结合强度≥1.5MPa，表面结合强度≥2MPa，苯≤2ug/m³，甲苯≤2ug/m³，二甲苯≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³，环保性能好，其他各项指标符合GB 18580-2017、GB/T 11718-2009、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021
标准。
▲63、饰面：采用优质环保实木皮饰面，厚度≥0.6mm，甲醛释放量≤0.01mg/m³，符合GB/T3324-2017、GB18580-2017标准。
64、涂料：面漆、底漆全部采用优质水性油漆，符合GB 18581-2020标准，可溶性重金属铬、可溶性重金属铅、可溶性重金属镉、可溶性重金属汞检测均为≤10mg/kg，苯系物总和含量≤8mg/kg，VOC含量≤5g/L，游离甲醛含量
≤5mg/kg。
65、粘合剂：采用喷胶, 符合GB33372-2020标准、GB18583-2008标准，其中挥发
性有机物含量≤5g/kg，游离甲醛≤0.02g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg 。
66、五金：优质五金配件，都做作防腐防锈处理
	个
	22

	17
	长条桌
	[image: ]
	≧1200mm*450mm*760mm
	★67、基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.02mg/m³，含水率3.0~13.0％，吸水厚度膨胀率≤2.5%，静曲强度≥37MPa，弹性模量≥4000MPa，内结合强度≥1.5MPa，表面结合强度≥2MPa，苯≤2ug/m³，甲苯≤2ug/m³，二甲苯≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³，环保性能好，其他各项指标符合GB 18580-2017、GB/T 11718-2009、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021标准。
▲68、饰面：采用优质环保实木皮饰面，厚度≥0.6mm，甲醛释放量≤0.01mg/m³，
符合GB/T3324-2017、GB18580-2017标准。
69、涂料：面漆、底漆全部采用优质水性油漆，符合GB 18581-2020标准，可溶性重金属铬、可溶性重金属铅、可溶性重金属镉、可溶性重金属汞检测均为≤10mg/kg，苯系物总和含量≤8mg/kg，VOC含量≤5g/L，游离甲醛含量≤5mg/kg。
70、粘合剂：采用喷胶, 符合GB33372-2020标准、GB18583-2008标准，其中挥发
性有机物含量≤5g/kg，游离甲醛≤0.02g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg 。
71、五金：优质五金配件，都做作防腐防锈处理
	张
	52

	18
	铁皮柜
	[image: ]
	≧900mm*400mm*1850mm
	★72、材质：2.0mm 优质冷轧钢板，
73、外表：经除油、除锈、磷化等若干工序处理后，静电喷塑而成。塑层采用最新型麻面粉，涂层理化性能优良，涂膜光滑、丰满。
	个
	160

	19
	书柜
	[image: ]
	≧900mm*400mm*2000mm
	74、基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.02mg/m³，含水率3.0~13.0％，吸水厚度膨胀率≤2.5%，静曲强度≥37MPa，弹性模量≥4000MPa，内结合强度≥1.5MPa，表面结合强度≥2MPa，苯≤2ug/m³，甲苯≤2ug/m³，二甲苯≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³，环保性能好，其他各项指标符合GB 18580-2017、GB/T 11718-2009、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021标准。
▲75、饰面：采用优质环保实木皮饰面，厚度≥0.6mm，甲醛释放量≤0.01mg/m³，符合GB/T3324-2017、GB18580-2017标准。
76、涂料：面漆、底漆全部采用优质水性油漆，符合GB 18581-2020标准，可溶性重金属铬、可溶性重金属铅、可溶性重金属镉、可溶性重金属汞检测均为≤10mg/kg，苯系物总和含量≤8mg/kg，VOC含量≤5g/L，游离甲醛含量
≤5mg/kg。
77、粘合剂：采用喷胶, 符合GB33372-2020标准、GB18583-2008标准，其中挥发性有机物含量≤5g/kg，游离甲醛≤0.02g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg 。
78、五金：优质五金配件，都做作防腐防锈处理
	个
	19

	20
	方茶几
	[image: ]
	≧600mm*600mm*480mm
	★79、基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.02mg/m³，含水率3.0~13.0％，吸水厚度膨胀率≤2.5%，静曲强度≥37MPa，弹性模量≥4000MPa，内结合强度≥1.5MPa，表面结合强度≥2MPa，苯≤2ug/m³，甲苯≤2ug/m³，二甲苯≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³，环保性能好，其他各项指标符合GB 18580-2017、GB/T 11718-2009、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021标准。
▲80、饰面：采用优质环保实木皮饰面，厚度≥0.6mm，甲醛释放量≤0.01mg/m³，符合GB/T3324-2017、GB18580-2017标准。
81、涂料：面漆、底漆全部采用优质水性油漆，符合GB 18581-2020标准，可溶性重金属铬、可溶性重金属铅、可溶性重金属镉、可溶性重金属汞检测均为≤10mg/kg，苯系物总和含量≤8mg/kg，VOC含量≤5g/L，游离甲醛含量
≤5mg/kg。
82、粘合剂：采用喷胶, 符合GB33372-2020标准、GB18583-2008标准，其中挥发
性有机物含量≤5g/kg，游离甲醛≤0.02g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg 。
83、五金：优质五金配件，都做作防腐防锈处理
	个
	6

	21
	茶几
	[image: IMG_260]
	≧1200mm*600mm*480mm
	★84、基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.02mg/m³，含水率3.0~13.0％，吸水厚度膨胀率≤2.5%，静曲强度≥37MPa，弹性模量≥4000MPa，内结合强度≥1.5MPa，表面结合强度≥2MPa，苯≤2ug/m³，甲苯≤2ug/m³，二甲苯≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³，环保性能好，其他各项指标符合GB 18580-2017、GB/T 11718-2009、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021
标准。
▲85、饰面：采用优质环保实木皮饰面，厚度≥0.6mm，甲醛释放量≤0.01mg/m³，符合GB/T3324-2017、GB18580-2017标准。
86、涂料：面漆、底漆全部采用优质水性油漆，符合GB 18581-2020标准，可溶性重金属铬、可溶性重金属铅、可溶性重金属镉、可溶性重金属汞检测均为≤10mg/kg，苯系物总和含量≤8mg/kg，VOC含量≤5g/L，游离甲醛含量
≤5mg/kg。
87、粘合剂：采用喷胶, 符合GB33372-2020标准、GB18583-2008标准，其中挥发
性有机物含量≤5g/kg，游离甲醛≤0.02g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg 。
88、五金：优质五金配件，都做作防腐防锈处理
	个
	20

	22
	三人连排椅
	[image: ]
	≧1730mm*640mm*820mm
	★89、扶手:采用ADC环保铝合金熔炼压铸成型后抛光静电喷塑处理
90、脚: 采用ADC环保铝合金熔炼压铸成型后抛光静电喷塑处理
91、座板:1、座板内部铁架边条30*3.5激光造型钢板中间横竖3mm扁铁拼接，座板2.5网板采用0TC自动焊接机器手焊接，保证座椅单人位承重力达到200公斤以上
92、外包环保聚氨酯(PU)A/B聚醚发泡成型横梁:50*50*1.5四方管，后加工焊接安装椅托打磨焊接位后静电喷涂处理
	排
	3
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	接待茶几
	[image: IMG_261]
	≧420mm*680mm*550mm
	★93、基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.02mg/m³，含水率3.0~13.0％，吸水厚度膨胀率≤2.5%，静曲强度≥37MPa，弹性模量≥4000MPa，内结合强度≥1.5MPa，表面结合强度≥2MPa，苯≤2ug/m³，甲苯≤2ug/m³，二甲苯≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³，环保性能好，其他各项指标符合GB 18580-2017、GB/T 11718-2009、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021标准。
94、饰面：采用优质环保实木皮饰面，厚度≥0.6mm，甲醛释放量≤0.01mg/m³，
符合GB/T3324-2017、GB18580-2017标准。
95、涂料：面漆、底漆全部采用优质水性油漆，符合GB 18581-2020标准，可溶性重金属铬、可溶性重金属铅、可溶性重金属镉、可溶性重金属汞检测均为≤10mg/kg，苯系物总和含量≤8mg/kg，VOC含量≤5g/L，游离甲醛含量
≤5mg/kg。
96、粘合剂：采用喷胶, 符合GB33372-2020标准、GB18583-2008标准，其中挥发性有机物含量≤5g/kg，游离甲醛≤0.02g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg 。
97、五金：优质五金配件，都做作防腐防锈处理
	个
	8
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	餐椅
	[image: ]
	≧450mm*550mm*860mm
	98、 椅身框架选用天然实木打造，木料经过专业烘干、脱脂定型处理，含水率稳定，不易变形、开裂、松动。
99、 木质结构坚实牢固，榫卯结合工艺，承重性强，稳固不摇晃，纹理自然，质感厚实，耐磨耐.坐面软包舒服
	把
	50
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	单椅
	[image: ]
	≧650mm*670mm*1010mm
	★100、面材：采用优质西皮，柔软贴手，透气性好.
101、海绵：优质高密度回弹海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高。                                                                                                                                                        102、椅架.实木框架
	个
	2
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	椅子
	[image: ]
	≧640mm*770mm*1040mm
	103、面材：采用优质西皮，柔软贴手，透气性好.
104、海绵：优质高密度回弹海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高。                                                                                                                                                        105、椅架.实木框架
	把
	5

	27
	衣帽架
	[image: ]
	≧450mm*1850mm
	106、材质：橡木，质地坚硬致密，纹理细腻均匀，抗压抗弯能力强，承重力高，色泽温润偏浅黄，打磨后手感顺滑，是制作衣架的优质用材，使用寿命长久，不易弯折磨损。
	个
	10
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	无纸化会议室办公椅
	[image: ]
	≧620mm*750mm*1020mm
	★107、面材：采用优质西皮，柔软贴手，透气性好.
108、海绵：优质高密度回弹海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高。                                                                                                                                                        109、椅架.实木框架
	把
	20
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	无纸化会议室长条桌
	[image: ]
	≧1400mm*600mm*760mm
	★110、基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.02mg/m³，含水率3.0~13.0％，吸水厚度膨胀率≤2.5%，静曲强度≥37MPa，弹性模量≥4000MPa，内结合强度≥1.5MPa，表面结合强度≥2MPa，苯≤2ug/m³，甲苯≤2ug/m³，二甲苯≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³，环保性能好，其他各项指标符合GB 18580-2017、GB/T 11718-2009、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021
标准。
111、饰面：采用优质环保实木皮饰面，厚度≥0.6mm，甲醛释放量≤0.01mg/m³，符合GB/T3324-2017、GB18580-2017标准。
112、涂料：面漆、底漆全部采用优质水性油漆，符合GB 18581-2020标准，可溶性重金属铬、可溶性重金属铅、可溶性重金属镉、可溶性重金属汞检测均为≤10mg/kg，苯系物总和含量≤8mg/kg，VOC含量≤5g/L，游离甲醛含量
≤5mg/kg。
113、粘合剂：采用喷胶, 符合GB33372-2020标准、GB18583-2008标准，其中挥发
性有机物含量≤5g/kg，游离甲醛≤0.02g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯
≤0.02g/kg 。
114、五金：优质五金配件，都做作防腐防锈处理
	张
	4
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	无纸化会议室桌前椅
	[image: ]
	≧620mm*750mm*1020mm
	★115、面材：采用优质西皮，柔软贴手，透气性好.
116、海绵：优质高密度回弹海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高。                                                                                                                                                        117、椅架.实木框架
	把
	8
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	办公椅
	[image: ]
	≧620mm*700mm*1260mm
	118、背框：全新环保复合料一体注塑成型椅背
★119、面料：采用靠背高端弹力平纹特网、座垫细纹亲肤耐磨弹力布，长时间办公也能保干爽舒适，告别传统海绵椅垫的闷热感，夏季也能清爽办公
120、椅座：固定靠腰设计，加厚耐磨透气韧性抗拉性强背网
121、底盘：蝴蝶底盘
122、扶手：PP+纤，连体扶手
123、气杆：升降气杆
124、脚架：PA料尼龙轮，尼龙五星脚
	把
	40
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	椅子
	[image: ]
	≧640mm*770mm*1040mm
	★125、面材：采用优质西皮，柔软贴手，透气性好.
126、海绵：优质高密度回弹海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高。                                                                                                                                                        127、椅架.实木框架
	把
	5
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	床头柜
	[image: ]
	≧500mm*480mm*500mm
	★128、基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.02mg/m³，含水率3.0~13.0％，吸水厚度膨胀率≤2.5%，静曲强度≥37MPa，弹性模量≥4000MPa，内结合强度≥1.5MPa，表面结合强度≥2MPa，苯≤2ug/m³，甲苯≤2ug/m³，二甲苯≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³，环保性能好，其他各项指标符合GB 18580-2017、GB/T 11718-2009、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021标准。
129、饰面：采用优质环保实木皮饰面，厚度≥0.6mm，甲醛释放量≤0.01mg/m³，符合GB/T3324-2017、GB18580-2017标准。
130、涂料：面漆、底漆全部采用优质水性油漆，符合GB 18581-2020标准，可溶性重金属铬、可溶性重金属铅、可溶性重金属镉、可溶性重金属汞检测均为≤10mg/kg，苯系物总和含量≤8mg/kg，VOC含量≤5g/L，游离甲醛含量≤5mg/kg。
131、粘合剂：采用喷胶, 符合GB33372-2020标准、GB18583-2008标准，其中挥发
性有机物含量≤5g/kg，游离甲醛≤0.02g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg 。
132、五金：优质五金配件，都做作防腐防锈处理
	个
	67
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	衣帽架
	[image: ]
	≧450mm*1850mm
	133、材质：橡木，质地坚硬致密，纹理细腻均匀，抗压抗弯能力强，承重力高，色泽温润偏浅黄，打磨后手感顺滑，是制作衣架的优质用材，使用寿命长久，不易弯折磨损。
	个
	10
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	双人床床垫
	[image: ]
	≧1.5米，厚10cm
	134、优质环保棕.0甲醛.面料纯棉面料
	张
	9
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	单人床床垫
	[image: ]
	≧1.2米，厚10cm
	135、优质环保棕.0甲醛.面料纯棉面料
	张
	58
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	桌前椅
	[image: ]
	≧620mm*710mm*1020mm
	★136、面材：采用优质西皮，柔软贴手，透气性好.
137、海绵：优质高密度回弹海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高。                                                                                                                                                        138、椅架.实木框架
	把
	20
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